ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
“ГИАЛУОСТ” №1
материал остеопластическийрезорбируемый кальцийфосфоросодержащий для заполнения и восстановления дефектов костной ткани в челюстно-лицевой хирургии
Свойства и состав
Новизна материала "Гиалуост" заключается в технологии синтеза биоактивного, аморфного, нанодисперсного гидроксиапатита кальция, единственным продуктом которого является микрогранулят с диаметром гранул - 0,5 - 1 мкм. Микрогранулы состоят из нанодисперсных частиц гидроксиапатита кальция размером 5-10 нм и волокон, неплотно сформированных из тех же частиц, включенных в гиалуронатную матрицу.
Одним из основных отличий технологии получения биоактивного, аморфного, нанодисперсного гидроксиапатита кальция, входящего в состав материала "Гиалуост", является отсутствие побочных продуктов и, как следствие, возможность включения гиалуроновой кислоты в процессе синтеза. Это позволяет получить высокочистый биоактивный материал с повышенной биосовместимостью, оказывающий стимулирующее действие на рост клеток.
Введенный в место контакта "Гиалуост" активирует остеогенез. Усиливает пролиферативную активность остеобластов и стимулируют процессы репаративного остеогенеза на месте введения, а также задерживает воспалительные процессы в костной ране. Характеризуется биосовместимостью с организмом человека и не вызывает реакции отторжения.
Механизм действия
Гиалуроновая кислота с включенным в нее нанодисперсным гидроксиапатитом кальция оказывает стимулирующее действие на рост клеток. "Гиалуост" в значительной мере способствует активизации репаративного остеогенеза в области травмы. Ускоряется процесс дифференциации новообразованной костной ткани, что выражается прежде всего в резком повышении удельного веса костной компоненты регенерата, а так же в более интенсивном созревании костного вещества. Механизм оптимизации регенераторного процесса связан с непосредственным активирующим воздействием материала на эндостальные элементы, являющиеся преимущественным источником образования костного регенерата. 
Показания
Препараты серии "Гиалуост" могут применяться в качестве остеопластического материала, оптимизирующего регенерацию костной ткани в клинике общей и челюстно-лицевой хирургии, в хирургической стоматологии, а также в травматологии и ортопедии.
• Пародонтология: заполнение двух- или многостеночных костных карманов, а также би- и трифуркации зубов, аугментация атрофированной челюстной пазухи.
• Имплантология: синуслифт или поднятие синусового основания (субантральная аугментация), заполнение альвеолярных дефектов для поддержания челюстной пазухи после экстракции зуба, заполнение экстракционных дефектов с целью создания основы для имплантата.
• Кистовые дефекты: дефекты после экстирпации костной кисты.
• Дефекты после резекции верхушки корня.
• Дефекты после удаления ретенированных зубов хирургическим путем.
• Прочие многосеточные костные дефекты альвеолярных отростков и лицевых костей черепа.
"Гиалуост" по гранулометрическому составу разделен на фракции: 
50 - 250 мкм - небольшие пародонтальные дефекты кости;
250 - 500 мкм - более крупные пародонтальные дефекты кости;
500 - 1000 мкм - средние и мелкие кистовые и альвеолярные дефекты;
1000 - 2000, 2000-3000 мкм - крупные кистовые дефекты и синуслифт.
Способ применения
После проведения необходимых подготовительных хирургических манипуляций, вскрыть упаковку с материалом, отделив защитный колпачок. "Гиалуост" может быть помещен в свежеподготовленную полость. Материал также может быть предварительно смешан с физиологическим раствором или кровью пациента. Препарат быстро пропитывается жидкостью и приобретает хорошую адгезию к поверхности. Необходимо оставлять небольшое незаполненное пространство в костной полости, учитывая умеренное набухание гранул препарата после их контакта с тканевой жидкостью, сопровождающееся некоторым увеличением объёма. После размещения препарата в полости можно приступить к дальнейшим хирургическим манипуляциям.
Упаковка и хранение
Препарат расфасован в 3 стеклянных флакона по 0,5 г. Изделие стерильно. 
Хранить материал следует в сухом прохладном месте при to 4 - 24С°.
Срок годности — 2 года.
 

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

“Гиалудент” №1
раствор на основе хлоргексидина и гиалуроната натрия для антисептической обработки пародонтальных карманов

 Биологические свойства гиалуроновой кислоты.
 Среди биологически- активных веществ природного происхождения особое место принадлежит гиалуроновой кислоте. Свойства, которые выделяют гиалуроновую кислоту среди других веществ, базируются на ее химической структуре. Как полианион, гиалуроновая кислота обладает большой водоудерживающей способностью - одна молекула гиалуроновой кислоты связывает 200-300 молекул воды. Вместе с другими протеогликанами гиалуроновая кислота входит в состав межклеточного матрикса. Благодаря своим физико-химическим свойствам, таким как высокая вязкость (специфическая способность связывать воду и белки и образовывать протеогликановые агрегаты) гиалуроновая кислота способствует проявлению многочисленных функций соединительной ткани.

Гиалуроновая кислота влияет на проницаемость тканей и перенос других лекарственных веществ. Неоценима роль гиалуроновой кислоты не только как самостоятельного лекарственного препарата, но и как средства переноса других лечебных веществ к тканям организма, а также их контролируемого высвобождения. Биологически- активные компоненты могут быть ковалентно или нековалентно связаны с гиалуроновой кислотой. Меняя концентрацию гиалуроновой кислоты, можно контролировать скорость ее деградации или диффузии и, таким образом, скорость доставки лекарственного средства в ткани. Гиалуроновая кислота создает депо препарата в месте аппликации и, постепенно разрушаясь, освобождает лекарство, улучшая его фармакологический профиль и предупреждая развитие возможных побочных реакций.

 Свойства
 «Гиалудент» №1 (с хлоргексидином) содержит хлоргексидин - антисептическое средство. Совместно с гиалуроновой кислотой хлоргексидин оказывает наиболее эффективное противомикробное действие. Механизм действия заключается в связывании гиалуроновой кислотой большого количества хлоргексидина и транспортировки его в ткани с последующим пролонгированным высвобождением действующего вещества. При высоких концентрациях хлоргексидина цитоплазматическое содержимое бактериальной клетки осаждается, что ведет в конечном итоге к гибели бактерий.

 Показания
1. антисептическая обработка пародонтального кармана после местной противовоспалительной терапии или кюретажа для более эффективного восстановления тканей;

2. профилактическая обработка послеоперационного поля для эффективного восстановления тканей;

3. средство для улучшения микро - циркуляции крови и обмена веществ в тканях пародонта;

4. лечебное и профилактическое средство при инфекционно-воспалительных заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта.

 Состав: 
гиалуронат Na 
хлоргексидин
трилон Б
вода дистиллированная
хлорбензиловый спирт
 Способ применения 
 Вскрыть флакон с раствором “Гиалудент” № 1, надеть иглу на шприц и провести аспирацию.Выпустить из шприца воздух. Слегка согнуть иглу-канюлю под необходимым углом, для того чтобы введение в пародонтальный карман было более удобным. Изолировать обрабатываемый участок от слюны. Ввести иглу-канюлю в карман на необходимую глубину, учитывая, что вводимый раствор поступает в карман под определенным давлением. Приступить к обработке пародонтального кармана. Для более эффективного действия раствора обработка не должна быть слишком быстрой. После окончания обработки приступить к дальнейшим манипуляциям.
Вскрыть флакон с раствором “Гиалудент” № 1 и пропитать им подготовленную турунду. Слегка отжать и ввести в обрабатываемый пародонтальный карман. 
Для более эффективного действия раствора обработка не должна быть слишком быстрой. После окончания обработки извлечь турунду и приступить к дальнейшим манипуляциям.
Использовать пропитанный раствором “Гиалудент” № 1 тампон для антисептических и профилактических аппликаций при инфекционно-воспалительных заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта,
а также послеоперационного поля одним из традиционных методов.

 Упаковка и хранение
Жидкость расфасована по 25 мл раствора.
Хранить в сухом прохладном месте – 2 года.
Рекомендуемая to хранения +4 +14С°

 

 

"Гиалудент" №2
раствор на основе хлоргексидина и гиалуроната натрия для антисептической обработки пародонтальных карманов

 Биологические свойства гиалуроновой кислоты
Среди биологически- активных веществ природного происхождения особое место принадлежит гиалуроновой кислоте. Свойства, которые выделяют гиалуроновую кислоту среди других макромолекул, базируются на ее химической структуре. Как полианион, гиалуроновая кислота обладает большой водоудерживающей способностью - одна молекула гиалуроновой кислоты связывает 200-300 молекул воды. Вместе с другими протеогликанами гиалуроновая кислота входит в состав межклеточного матрикса. Благодаря своим физико-химическим свойствам, таким как высокая вязкость, специфическая способность связывать воду и белки и образовывать протеогликановые агрегаты, гиалуроновая кислота способствует проявлению многочисленных функций соединительной ткани.
Гиалуроновая кислота влияет на проницаемость тканей и перенос других лекарственных веществ. Неоценима роль гиалуроновой кислоты не только как самостоятельного лекарственного препарата, но и как средства переноса других лечебных веществ к тканям, а также их контролируемого высвобождения. Биологически- активные компоненты могут быть ковалентно или нековалентно связаны с гиалуроновой кислотой. Меняя концентрацию гиалуроновой кислоты можно контролировать скорость ее деградации или диффузии и, таким образом, скорость доставки лекарственного средства в ткани. Гиалуроновая кислота создает депо препарата в месте аппликации и, постепенно разрушаясь, освобождает лекарство, улучшая его фармакологический профиль и предупреждая развитие возможных побочных реакций. 
 Свойства
«Гиалудент» № 2 содержит метронидазол и хлоргексидин. Совместно с гиалуроновой кислотой метронидазол и хлоргексидин оказывают наиболее эффективное противомикробное действие. Механизм действия заключается в связывании гиалуроновой кислотой большого количества метронидазола и хлоргексидина и транспортировки их в ткани с последующим пролонгированным высвобождением действующих веществ. 
Метронидазол - производное нитроимидазола, оказывает противопротозойное и
антибактериальное действие. Механизм действия метронидазола заключается в биохимическом восстановлении его 5-нитрогруппы внутриклеточными транспортными протеинами анаэробных микроорганизмов и простейших. Восстановленная 5-нитрогруппа метронидазола взаимодействует с ДНК клетки микроорганизмов, ингибируя синтез их нуклеиновых кислот, что ведет к гибели бактерий. 
Хлоргексидин - антисептическое средство. Оказывает противомикробное действие. Механизм действия заключается в том, что при высоких концентрациях хлоргексидина цитоплазматическое содержимое бактериальной клетки осаждается, что ведет в конечном итоге к гибели бактерий. 
 Показания
- антисептическая обработка пародонтального 
кармана после местной противовоспалительной терапии или кюретажа для более эффективного восстановления тканей; 
- антисептическая и профилактическая обработка послеоперационного поля для эффективного восстановления тканей;
- средство для улучшения микроциркуляции крови и обмена веществ в тканях пародонта;
- лечебное и профилактическое средство при инфекционно-воспалительных заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта.
 Состав:
гиалуронат Na 
метронидазол
хлоргексидин
трилон Б
вода дистиллированная
хлорбензиловый спирт
 Способы применения 
1.Вскрыть флакон с раствором “Гиалудент” № 2, надеть иглу на шприц и провести аспирацию.
Выпустить из шприца воздух. Слегка согнуть иглу-канюлю под необходимым углом для того, чтобы введение в пародонтальный карман было более удобным. Изолировать обрабатываемый участок от слюны. Ввести иглу-канюлю в карман на необходимую глубину, учитывая, что вводимый раствор поступает в карман под определенным давлением. Приступить к обработке пародонтального кармана. Для более эффективного действия раствора обработка не должна быть слишком быстрой. После окончания обработки приступить к дальнейшим манипуляциям.
2.Вскрыть флакон с раствором “Гиалудент” № 2
и пропитать раствором подготовленную турунду. Слегка отжать и ввести в обрабатываемый пародонтальный карман. 
Для более эффективного действия раствора обработка не должна быть слишком быстрой. После окончания обработки извлечь турунду и приступить к дальнейшим манипуляциям.
Использовать пропитанный раствором “Гиалудент” №2 тампон для антисептических и профилактических аппликаций при инфекционно-воспалительных заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта,а также послеоперационного поля одним из традиционных методов.
 Упаковка и хранение
 Жидкость расфасована по 25 мл раствора.
Хранить в сухом прохладном месте.
Рекомендуемая to хранения от +4 до +14С° 
Срок годности -2 года.

 

“Гиалудент Гель”
профилактический гель для комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта.

Показания
- лечебное и профилактическое средство при инфекционно- воспалительных заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта;
- средство для улучшения микроциркуляции крови и обмена веществ в тканях пародонта;
- устранение воспаления слизистой оболочки полости рта при использовании зубных протезов;
- после профессиональной гигиенической чистки зубов для устранения кровоточивости десен и эффективного восстановления тканей;
- устранение неприятного запаха изо рта.
Состав
- гиалуронат Na
- гелеобразователь
- наполнитель
- стабилизатор
- ароматизатор.
Способ применения
Снять колпачок с тюбика и продавить отверстие в защитной алюминиевой мембране тубы.
“Гиалудент Гель” следует наносить на область десны после ежедневной гигиенической чистки зубов 2 раза в день, (утром после приема пищи и вечером). “Гиалудент Гель” на дЗзесну можно наносить пальцем, равномерно распределяя его на обрабатываемой области. Оставить гель на обработанном участке до его полного всасывания. “Гиалудент Гель” обладает повышенной адгезией к влажной поверхности и поэтому плотно фиксируется на десне. После нанесения геля нельзя принимать пищу, пить и полоскать рот в течение 30 минут.
Упаковка и хранение
“Гиалудент Гель” расфасован в тубу по 20 грамм геля.
Хранить при комнатной температуре.
Срок годности — 2 года.

 

"Гиалудент Гель" № 0
гель для комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта.

Биологические свойства гиалуроновой кислоты.
     Среди биологически- активных веществ природного происхождения особое место принадлежит гиалуроновой кислоте. Свойства, которыми обладает гиалуроновая кислота, базируются на ее химической структуре. Как и полианион, гиалуроновая кислота обладает значительной водоудерживающей способностью - одна молекула гиалуроновой кислоты  связывает 200-300 молекул воды. Вместе с другими протеогликанами  гиалуроновая кислота входит в состав межклеточного матрикса.

     Гиалуроновая кислота (ГК) присутствует практически во всех органах человека, чем обусловлено многообразие её лечебных свойств за счет стимуляции репаративных процессов в организме и отсутствием  антигенных свойств. Стабилизируя межклеточное вещество, она предохраняет ткани пародонта от проникновения микроорганизмов, вирусов, токсинов. Защитный эффект ГК проявляется в том, что она временно встраивается в окружающий клетки пародонта матрикс из гликозаминогликанов и белков и тем самым затрудняет проникновение к клеткам токсичных веществ.  
Благодаря своим физико-химическим свойствам, таким как высокая вязкость, специфическая способность связывать воду и белки и образовывать протеогликановые агрегаты, ГК способствует проявлению многочисленных функций соединительной ткани, что особенно важно при  регенерации тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта.

     Показания
1. лечебное и профилактическое средство при инфекционно- воспалительных заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта;

2. средство для улучшения микроциркуляции крови и обмена веществ в тканях пародонта;

3. устранение воспаления слизистой оболочки полости рта при использовании зубных протезов.

     Состав:

            гиалуронат Na 
            трилон Б
            клуцел
            вода дистиллированная
            хлорбензиловый спирт

     Способ применения        
     Снять колпачок со шприца и насадить на его место канюлю для аппликации. Изолировать обрабатываемый участок от слюны. Медленно выдавливая гель, нанести его на обрабатываемую  область. Нанести такое количество геля, чтобы он покрывал обрабатываемое поле с избытком. Гель обладает высокой текучестью, поэтому может полностью заполнять пародонтальный карман или иной обрабатываемый участок. Оставить гель на обрабатываемом участке до его полного всасывания. Не пользуйтесь инструментами, которые могли бы повредить окружающую ткань.

     Упаковка и хранение
Материал расфасован в 2 пластиковых шприца по 2,5 мл каждый. В комплектацию входит 10 сменных канюль - аппликаторов. Хранить материал следует в сухом прохладном месте – 2 года. Рекомендуемая to хранения +4  +14С°
 

 

"Гиалудент Гель" № 1 (с хлоргексидином)
гель для комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта.

 Биологические свойства гиалуроновой кислоты.
 Среди биологически-активных веществ природного происхождения особое место принадлежит гиалуроновой кислоте. Свойства, которыми обладает гиалуроновая кислота, базируются на ее химической структуре. Как полианион, гиалуроновая кислота обладает большой водоудерживающей способностью - одна молекула гиалуроновой кислоты связывает 200-300 молекул воды. Вместе с другими протеогликанами гиалуроновая кислота входит в состав межклеточного матрикса. Благодаря своим физико-химическим свойствам, таким как высокая вязкость, специфическая способность связывать воду и белки и образовывать протеогликановые агрегаты, гиалуроновая кислота способствует проявлению многочисленных функций соединительной ткани.

Гиалуроновая кислота влияет на проницаемость тканей и перенос других лекарственных веществ. Неоценима роль гиалуроновой кислоты не только как самостоятельного лекарственного препарата, но и как средства переноса других лечебных веществ к поврежденным тканям, а также их возможности контролируемого высвобождения. Биологически-активные компоненты могут быть ковалентно или нековалентно связаны с гиалуроновой кислотой. Меняя концентрацию гиалуроновой кислоты, можно контролировать скорость ее деградации или диффузии и, таким образом, скорость доставки лекарственного средства в ткани. Гиалуроновая кислота создает депо препарата в месте аппликации и, постепенно разрушаясь, высвобождает лекарство, улучшая его фармакологический профиль и предупреждая развитие возможных побочных реакций.

 Свойства
 Гель «Гиалудент» №1 (с хлоргексидином) содержит хлоргексидин - антисептическое средство. Совместно с гиалуроновой кислотой хлоргексидин оказывает наиболее эффективное противомикробное действие. Механизм действия заключается в связывании гиалуроновой кислотой большого количества хлоргексидина и транспортировки его в ткани с последующим пролонгированным высвобождением действующего вещества.

 При высоких концентрациях хлоргексидина цитоплазматическое содержимое бактериальной клетки осаждается, что ведет в конечном итоге к гибели бактерий.

 Показания

1. острый гингивит;

2. хронический гингивит;

3. острый и хронический пародонтит;

4. применение

  после местной противовоспалительной 
  терапии или кюретажа для более 
  эффективного восстановления тканей:

1. антисептическая и профилактическая обработка послеоперационного поля для  эффективного восстановления тканей:

 Состав:

  гиалуронат Na 
  хлоргексидин
  трилон Б
  клуцел
  вода дистиллированная
  хлорбензиловый спирт
Способ применения 
 Снять колпачок от шприца и надеть на его место канюлю для аппликации. Изолировать обрабатываемый участок от слюны. Медленно выдавливая гель, нанести его на обрабатываемую область. Нанести такое количество геля, чтобы он покрывал обрабатываемое поле с избытком. Гель обладает высокой текучестью, поэтому может полностью заполнять пародонтальный карман или иной обрабатываемый участок. Оставить гель на обрабатываемом участке до его полного всасывания. Не пользуйтесь инструментами, которые могли бы повредить окружающую ткань.

 Упаковка и хранение
 Материал расфасован в 2 пластиковых шприца по 2,5 мл каждый. В комплектацию входит 10 сменных канюль - аппликаторов. Хранить материал следует в сухом прохладном месте. Рекомендуемая to хранения +4 +14С°. Срок годности – 2 года.

 

 

"Гиалудент Гель" № 2 (с метронидазолом и хлоргексидином)
гель для комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта.

 Биологические свойства гиалуроновой кислоты.
Среди биологически-активных веществ природного происхождения особое место принадлежит гиалуроновой кислоте. Свойства, которые выделяют гиалуроновую кислоту среди других макромолекул, базируются на ее химической структуре. Как полианион, гиалуроновая кислота обладает большой водоудерживающей способностью - одна молекула гиалуроновой кисоты связывает 200-300 молекул воды. Вместе с другими протеогликанами гиалуроновая кислота входит в состав межклеточного матрикса. Благодаря своим физико-химическим свойствам, таким как высокая вязкость (специфическая способность связывать воду и белки и образовывать протеогликановые агрегаты) гиалуроновая кислота способствует проявлению многочисленных функций соединительной ткани.
Гиалуроновая кислота влияет на проницаемость тканей и перенос других лекарственных веществ. Неоценима роль гиалуроновой кислоты не только как самостоятельного лекарственного препарата, но и как средства переноса других лечебных веществ к тканям, а также их контролируемого высвобождения. Биологически-активные компоненты могут быть ковалентно или нековалентно связаны с гиалуроновой кислотой. Меняя концентрацию гиалуроновой кислоты, можно контролировать скорость ее деградации или диффузии и, таким образом, скорость доставки лекарственного средства в ткани. Гиалуроновая кислота создает депо препарата в месте аппликации и, постепенно разрушаясь, освобождает лекарство, улучшая его фармакологический профиль и предупреждая развитие возможных побочных реакций. 
 Свойства
Гель «Гиалудент» № 2 – содержит метронидазол и хлоргексидин. Совместно с гиалуроновой кислотой метронидазол и хлоргексидин оказывают наиболее эффективное противомикробное действие. Механизм действия заключается в связывании гиалуроновой кислотой большого количества метронидазола и хлоргексидина и транспортировки их в ткани с последующим пролонгированным высвобождением действующих веществ. 
Метронидазол - производное нитроимидазола, оказывает противопротозойное и антибактериальное действие. 
Механизм действия метронидазола заключается в биохимическом восстановлении его 5-нитрогруппы внутриклеточными транспортными протеинами анаэробных микроорганизмов и простейших. Восстановленная 5-нитрогруппа метронидазола взаимодействует с ДНК клетки микроорганизмов, ингибируя синтез их нуклеиновых кислот, что ведет к гибели бактерий. 
Хлоргексидин - антисептическое средство. Оказывает противомикробное действие. Механизм действия заключается в том, что при высоких концентрациях хлоргексидина цитоплазматическое содержимое бактериальной клетки осаждается, что ведет в конечном итоге к гибели бактерий. 
 Показания
- острый гингивит;

1. острый язвенно-некротический гингивит;

2. хронический гингивит;

3. острый и хронический пародонтит;

4. пародонтоз, осложненный воспалением;

5. заполнение пародонтального кармана после местной противо-воспалительной терапии или кюретажа для антисептической обработки и более эффективного восстановления тканей;

6. антисептическая и профилактическая обработка послеоперационного поля для эффективного восстановления тканей.

 Состав:
гиалуронат Na 
трилон Б
метронидазол
клуцел
хлоргексидин 
вода дистиллированная
хлорбензиловый спирт 
Способ применения 
Отделить колпачок от шприца и насадить на его место канюлю для аппликации. Изолировать обрабатываемый участок от слюны. Медленно выдавливая гель, нанести его на обрабатываемую область. Нанести такое количество геля, чтобы он покрывал обрабатываемое поле с избытком. Гель обладает высокой текучестью, поэтому может полностью заполнять пародонтальный карман или иной обрабатываемый участок. Оставить гель на обрабатываемом участке до его полного всасывания. Не пользуйтесь инструментами, которые могли бы повредить окружающую ткань.
 Упаковка и хранение 
Материал расфасован в 2 пластиковых шприца по 2,5 мл каждый. В комплектацию входит 10 сменных канюль - аппликаторов. Хранить материал следует в сухом прохладном месте. Рекомендуемая to хранения +4 +14С° 
Срок годности – 2 года.

 

"Гиалудент Гель" № 3 (с витаминами)
гель для комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта

 Биологические свойства гиалуроновой кислоты.
Среди биологически - активных веществ природного происхождения особое место принадлежит гиалуроновой кислоте. Свойства, которые выделяют гиалуроновую кислоту среди других составляющих её макромолекул, базируются на её химической структуре. Как полианион, гиалуроновая кислота обладает большой водоудерживающей способностью - одна молекула гиалуроновой кисоты связывает 200-300 молекул воды. Вместе с другими протеогликанами гиалуроновая кислота входит в состав межклеточного матрикса. Благодаря своим физико-химическим свойствам, таким как высокая вязкость (специфическая способность связывать воду и белки и образовывать протеогликановые агрегаты) гиалуроновая кислота способствует проявлению многочисленных функций соединительной ткани.
Гиалуроновая кислота влияет на проницаемость тканей и перенос других лекарственных веществ. Неоценима роль гиалуроновой кислоты не только как самостоятельного лекарственного препарата, но и как средства переноса других лечебных веществ к тканям, а также их контролируемого высвобождения. Биологически - активные компоненты могут быть ковалентно или нековалентно связаны с гиалуроновой кислотой. Меняя концентрацию гиалуроновой кислоты, можно контролировать скорость ее деградации или диффузии и, таким образом, скорость доставки лекарственного средства в ткани. Гиалуроновая кислота создает депо препарата в месте аппликации и, постепенно разрушаясь, освобождает лекарство, улучшая его фармакологический профиль и предупреждая развитие возможных побочных реакций. 
 Свойства
Гель «Гиалудент» № 3 – содержит комплекс витаминов « В2 – В6 – С – Р – Е ». Совместно с гиалуроновой кислотой комплекс витаминов оказывает наиболее эффективное восстанавливающее действие. Механизм действия заключается в связывании гиалуроновой кислотой большого количества витаминов, входящих в состав геля, и 
транспортировки их в ткани с последующим пролонгированным высвобождением.
 Показания
1. средство для улучшения микро - циркуляции крови и обмена веществ в тканях пародонта;

2. лечебное и профилактическое средство при инфекционно-воспалительных заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта;

3. воспаление слизистой полости рта при использовании зубных протезов.

 Состав:
гиалуронат Na 
трилон Б
клуцел
вода дистиллированная
хлорбензиловый спирт
комплекс витаминов
 Способ применения 
 Отделить колпачок от шприца и насадить на его место канюлю для аппликации. Изолировать обрабатываемый участок от слюны. Медленно выдавливая гель, нанести его на обрабатываемую область. Нанести такое количество геля, чтобы он покрывал обрабатываемое поле с избытком. Гель обладает высокой текучестью, поэтому может полностью заполнять пародонтальный карман или иной обрабатываемый участок. Оставить гель на обрабатываемом участке до его полного всасывания. Не пользуйтесь инструментами, которые могли бы повредить слизистую оболочку полости рта.
 Упаковка и хранение 
Материал расфасован в 2 пластиковых шприца по 2,5 мл каждый. В комплектацию входит 10 сменных канюль - аппликаторов. Хранить материал следует в сухом прохладном месте. Рекомендуемая to хранения +4 +14С° 
Срок годности -2 года.

 

"Гиалудент Гель" № 4 (с антибиотиком)
гель для комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта

 Биологические свойства гиалуроновой кислоты.
 Среди биологически-активных веществ природного происхождения особое место принадлежит гиалуроновой кислоте. Активные свойства, которые выделяют гиалуроновую кислоту среди других химических веществ, базируются на ее химической структуре. Как полианион, гиалуроновая кислота обладает большой водоудерживающей способностью - одна молекула гиалуроновой кисоты связывает 200-300 молекул воды. Вместе с другими протеогликанами гиалуроновая кислота входит в состав межклеточного матрикса. Благодаря своим физико-химическим свойствам, таким как высокая вязкость (специфическая способность связывать воду и белки и образовывать протеогликановые агрегаты), гиалуроновая кислота способствует проявлению многочисленных функций соединительной ткани.
Гиалуроновая кислота влияет на проницаемость тканей и перенос других лекарственных веществ. Неоценима роль гиалуроновой кислоты не только как самостоятельного лекарственного препарата, но и как средства переноса других лечебных веществ к тканям, а также их контролируемого высвобождения. Биологически - активные компоненты могут быть ковалентно или нековалентно связаны с гиалуроновой кислотой. Меняя концентрацию гиалуроновой кислоты, можно контролировать скорость ее деградации или диффузии и, таким образом, скорость доставки лекарственного средства в ткани. Гиалуроновая кислота создает депо препарата в месте аппликации и, постепенно разрушаясь, освобождает лекарство, улучшая его фармакологический профиль и предупреждая развитие возможных побочных реакций.

 Свойства
 Гель «Гиалудент» № 4 – содержит антибиотик широкого спектра антимикробного действия. Активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Совместно с гиалуроновой кислотой антибиотик оказывает наиболее эффективное противомикробное действие. Механизм действия заключается в связывании гиалуроновой кислотой антибиотика и транспортировки его в ткани с последующим пролонгированным высвобождением.
 Показания
- острое воспаление пародонта (абсцесс с повышенной температурой тела);
- локализованный ювенильный пародонтит средне-тяжелой степени;
- быстропрогрессирующий генерализованный пародонтит средне-тяжелой степени;
- острый и хронический пародонтит;
- пародонтоз в стадии обострения; 
- консервативная терапия после местной противовоспалительной терапии или кюретажа для антисептической обработки и более эффективного восстановления тканей;
- антисептическая обработка послеоперационного поля с целью наиболее эффективного восстановления тканей.

 Состав:
гиалуронат Na
клуцел
антибиотик 
вода дистиллированная
трилон Б 
хлорбензиловый спирт

 Способ применения 
 Снять колпачок от шприца и надеть на его место канюлю для аппликации. Изолировать обрабатываемый участок от слюны. Медленно выдавливая гель, нанести его на обрабатываемую область. Нанести такое количество геля, чтобы он покрывал обрабатываемое поле с избытком. Гель обладает высокой текучестью, поэтому может полностью заполнять пародонтальный карман или иной обрабатываемый участок. Оставить гель на обрабатываемом участке до его полного всасывания. Не пользуйтесь инструментами, которые могли бы повредить слизистую оболочку полости рта.

 Упаковка и хранение 
Материал расфасован в 2 пластиковых шприца по 2,5 мл каждый. В комплектацию входит 10 сменных канюль - аппликаторов. Хранить материал следует в сухом прохладном месте. Рекомендуемая to хранения от+4 до +14С° 
Срок годности – 2 года.

 

ЭНДОДОНТИЯ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ

 

“ГУТТАСИЛЕР”
материал - паста пломбировочная с гуттаперчивым штифтом
цинк эвгеноловая рентгеноконтрастная

 Состав:
Порошок: дексаметазон, гидрокортизон, йодтимол, кальция гидроксид, барий сернокислый, стеарат магния, оксид цинка, оксид циркония.
 Жидкость: эвгенол, мятное масло.

 Показания и свойства
 “Гуттасилер” - высокопластичный рентгеноконтрастный материал для пломбирования корневых каналов всех групп зубов с использованием гуттаперчевых штифтов. После полного отверждения практически не рассасывается. Остается пластичным в течение длительного времени и затвердевает через 48-72 ч. В течение этого периода оказывает антисептическое и противовоспалительное действие благодаря наличию в составе йодтимола, кальция гидроксида, дексаметазона и гидрокортизона. Обеспеченная длительность рабочего времени позволяет ввести нужное количество штифтов, а при необходимости извлечь основной штифт, провести коррекцию его длины и повторное пломбирование канала. После отверждения силера штифты оказываются прочно зафиксированными в зубе, однако при необходимости содержимое канала может быть эвакуировано: горячим инструментом размягчаются и выводятся штифты, при помощи эндодонтических инструментов извлекается паста.
Таким образом, сочетание гуттаперчевых штифтов с пастой “Гуттасилер” обеспечивает выполнение требований, предъявляемых к корневым наполнителям.
“Гуттасилер” обеспечивает не только адгезию штифтов к стенкам канала, но и их “склеивание” между собой.
Содержащийся в гуттаперчевых штифтах оксид цинка (от 59% до 75% у разных производителей), химически соединяется с эвгенолом пасты. Полимерная смола соединяется и обволакивает гуттаперчевую основу, а пластификатор придает всей системе пластичность и податливость во время работы. В то же время при необходимости такой корневой наполнитель может быть извлечен из канала. 
Способ применения: 
Предварительная механическая обработка канала производится по общепринятым правилам с приданием ему конической формы. Если планируется использование одиночного гуттаперчевого штифта, то штифт подбирают таким образом, чтобы он при введении в канал зуба давал чувство легкого “застревания” в области апикального физиологического сужения, рентгенологически не доходя на 1 мм до верхушки корня. Канал высушивается бумажными конусами. Пасту готовят на блокноте или стеклянной пластине. Порошок и жидкость тщательно перемешивают до получения мягкой пасты. В канал вводится только одна порция пломбировочного материала каналонаполнителем, либо с помощью бумажного конуса и круговыми движениями распределяется по стенкам. Смазанный пломбировочным материалом штифт вводится в канал корня зуба, после рентгенологического контроля излишки гуттаперчевого штифта срезаются разогретой гладилкой и затем горячим штопфером гуттаперча конденсируется в устье канала. 
 Упаковка и хранение 
Материал расфасован по 15 г порошка и 8 мл жидкости. Хранить материал следует в сухом прохладном месте. Рекомендуемая to хранения от +10 до +25С° 
Срок годности – 3 года.

 

 

“ГУТТАСИЛЕР ПЛЮС”
материал для пломбирования корневых каналов
с использованием гуттаперчевых и металлических штифтов

 Показания 
Пломбирование каналов всех групп зубов с использованием гуттаперчевых (метод латеральной конденсации) и металлических штифтов.

 Состав и свойства
 Паста А – оксид циркония, уротропин, бутандиол, кальция вольфрамат.
 Паста В - полимерная модифицированная смола, сульфат бария, силикон.

“Гуттасилер Плюс” – двухкомпонентный (паста + паста) медленнотвердеющий материал на основе модифицированной эпоксидной смолы и аминокомплексного отвердителя. Обладает хорошей адгезией к тканям зуба, гуттаперчевым и металлическим штифтам, что способствует максимальной обтурации макро- и микроканалов. Рентгеноконтрастный наполнитель дает возможность применять материал и в плохопроходимых каналах. Наличие отвердителя нового поколения, введенного в состав материала, делает материал более безопасным (в отличие от аналогов предыдущих поколений). Время полного отверждения в канале зуба – 24 - 48 часов, что при необходимости дает возможность перепломбирования.

 Способ применения
 Предварительная механическая обработка канала производится по общепринятым правилам с приданием ему конической формы.
Подбирают гуттаперчевый штифт таким образом, чтобы он входил в корневой канал на всю рабочую длину, рентгенологически не доходя до верхушки корня на 1 мм. Канал высушивается бумажными конусами. Для приготовления материала к пломбированию выдавливают необходимое количество пасты из тюбика А и наносят на блокнот или стеклянную пластину. Рядом выдавливают равное количество пасты В.
Смешивают оба компонента до получения массы необходимой консистенции. С помощью бумажного конуса в верхушечную область канала вводят небольшое количество пломбировочного материала и круговыми движениями распределяют его по стенкам. Смазанный пломбировочным материалом “основной” гуттаперчевый штифт вводят в канал до упора. Затем между стенкой канала и штифтом, отжимая его в сторону, вводят спредер на максимальную глубину (не более рабочей длины основного инструмента). Спредер извлекают и в незаполненное пространство канала вводят гуттаперчевый штифт меньшего диаметра, смазанный небольшим количеством пломбировочного материала. Эту процедуру повторяют несколько раз, пока возможно введение спредера в пломбируемый канал. Излишки гуттаперчевых штифтов срезают раскаленной гладилкой, затем разогретым штопфером конденсируют гуттаперчу в устье канала. Используя данную технику пломбирования канала, следует контролировать силу, прилагаемую к спредеру, ввиду возможности продольного перелома корня зуба. 
Упаковка и хранение 
Материал расфасован по 8 г. пасты - А и 8 г. пасты - В.
Хранить материал следует в сухом прохладном месте при температуре от +4 до +24°С 
Срок годности – 2 года.

 

 

ЦИНКОКСИД-ЭВГЕНОЛОВАЯ ПАСТА
для пломбирования корневых каналов

 Показания 
Пломбирование каналов всех групп зубов.

 Состав и свойства:
Порошок:
оксид цинка
параформ
дексаметазон
стеарат магния
р/к наполнитель
Жидкость:
эвгенол

 Материал относится к пластичным твердеющим пастам. Затвердение пасты в канале происходит в течение 48-72 часов, что при необходимости дает возможность перепломбировки. Основу порошка составляет рентгеноконтрастный наполнитель, выполненный на основе окиси цинка и сульфата бария. Антисептическое действие пасты обусловлено присутствием параформальдегида, которое продолжается в течение нескольких часов после пломбирования, что необходимо для стерилизации органических остатков, которые могут быть в каналах после удаления пульпы. Это действие пасты будет ослабевать, пока не прекратится, по мере ее затвердевания. Порошок содержит смесь кортикоидов, обладающих свойством уменьшать трофику тканей и значительно сокращающих количество и силу болезненных приапекальных реакций. Антисептические и кортикоидные вещества растворяются в органических жидкостях так же постепенно, как затвердевает паста, вследствие чего оказывают свое терапевтическое действие в течение ограниченного времени. 
 Способ применения 
Пасту готовят на блокноте или стеклянной пластине. Порошок и жидкость тщательно перемешивают до получения мягкой пасты. Готовую пасту вводят в подготовленный корневой канал при помощи корневой иглы 2-3 порциями или каналонаполнителем, уплотняют материал в канале иглой с турундой. Избыток пасты в устье канала уплотняют ватным тампоном, а из полости зуба тщательно удаляют, особенно при последующем применении композитных пломбировочных материалов.
Приготовленной пасте при длительном хранении 6-10 ч. свойственно естественное незначительное подсыхание, легко устраняемое добавлением жидкости.
 Упаковка и хранение
Материал расфасован по 25 г порошка и 10 мл жидкости.

  Хранить материал следует в сухом и прохладном месте. Срок годности - 3 года.
 

 

ЦИНКОКСИД-ЭВГЕНОЛОВАЯ ПАСТА
(без формальдегида)
для пломбирования корневых каналов

 Показания: Пломбирование каналов всех групп зубов (с использованием гуттаперчевых штифтов)
 Преимущества: поскольку формальдегид действует деструктивно на ткани, то по цитотоксичности формалин-содержащие материалы можно поставить на первое место. Однако следует отметить, что эти силеры обладают пролонгированным антисептическим действием, обусловленным выделением формалина. В предлагаемом материале параформальдегид отсутствует, поэтому снижается его цитотоксичность и, казалось бы, ослабевают его антисептические свойства. Однако в состав порошка введен гидроксид кальция, обладающий определенными антисептическими свойствами. Баланс антисептики также восстанавливается при использовании прополиса (природного продукта), введенного в состав жидкости.
 Состав и свойства:
 порошок: дексаметазон, гидроксид кальция, трикальций фосфат, сульфат бария, окись цинка, стеарат магния.
 жидкость: эвгенол. 
Материал относится к пластичным твердеющим пастам. Затвердение пасты в канале происходит в течение 48-72 часов, что при необходимости дает возможность его перепломбировки. Основу порошка составляет рентгеноконтрастный наполнитель, выполненный на основе окиси цинка и сульфата бария. Антисептическое действие пасты продолжается в течение нескольких часов после пломбирования, что необходимо для стерилизации органических остатков, которые могут быть в каналах после удаления пульпы. Это действие пасты будет ослабевать, пока не прекратится, по мере ее затвердевания. В состав порошка введены кальцийсодержащие компоненты. Гидроксид кальция оказывает антисептическое воздействие, переводя кислотность среды в щелочное направление. Следует отметить, что кальцийсодержащие компоненты снижают общую токсичность Ц.О.Э. паст. 
Порошок содержит дексаметазон (кортикоид), обладающий свойством изменять трофику тканей, и значительно сокращает количество и силу болезненных периапикальных реакций. Антисептические и кортикоидные вещества растворяются в органических жидкостях так же постепенно, как затвердевает паста, вследствие чего оказывают свое терапевтическое действие в течение ограниченного времени. В состав жидкости введен прополис, продукт природного происхождения, усиливающий антисептические свойства пасты.
 Способ применения 
Пасту готовят на блокноте или стеклянной пластине. Порошок и жидкость тщательно перемешивают до получения мягкой пасты (консистенции сметаны). Готовую пасту вводят в подготовленный корневой канал при помощи корневой иглы 2-3 порциями или каналонаполнителем, уплотняют материал в канале иглой с турундой. Избыток пасты в устье канала уплотняют тампоном, а из полости зуба тщательно удаляют, особенно при последующем применении композитных пломбировочных материалов.
Приготовленной пасте при длительном хранении свойственно естественное незначительное подсыхание, легко устраняемое добавлением жидкости. Если планируется использование одиночного гуттаперчевого штифта, то штифт подбирают таким образом, чтобы он при введении в канал зуба давал чувство легкого “застревания” в области верхушечного отверстия, рентгенологически не доходя на 1мм до верхушки корня. Канал высушивается бумажными конусами, а затем вводится только одна порция пломбировочного материала каналонаполнителем (Ленгуло), либо с помощью бумажного конуса, круговыми движениями распределяя его по стенкам. Смазанный пломбировочным материалом штифт вводится в канал корня зуба. После рентгенологического контроля излишки гуттаперчевого штифта срезаются разогретой гладилкой и затем горячим штопфером гуттаперча конденсируется в устье канала.

 Упаковка и хранение

 Материал расфасован по 25 г порошка и 10 мл жидкости. Хранить материал следует в сухом и прохладном месте. Срок хранения - 3 года.

 

 

 

РЕЗОРЦИН-ФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ ПАСТА
для пломбирования корневых каналов

 Показания
 Пломбирование каналов с неполной экстирпацией пульпы, как в постоянных, так и зубах сменного прикуса.

 Состав и свойства:
Порошок
сульфат бария
окись цинка
Жидкость
формальдегид
Катализатор
резорцин
соляная кислота
наполнитель


В результате смешивания обеих жидкостей и порошка становится возможным затвердение в течение примерно 24 часов рентгеноконтрастной пасты.
Во время полимеризации паста выделяет определенное количество газообразного формальдегида, который проникает в зубные каналы, превращая находящиеся здесь альбумины в нерастворимые и асептические смеси.
Таким образом, применение пасты дает возможность осуществить сразу три действия за одну процедуру:
1 – быструю антисептическую обработку зубных каналов;
2 – введение антисептического вещества длительного действия;
3 – надежное пломбирование каналов с неполной экстирпацией пульпы.
Как и фенопласты, этот препарат не должен использоваться для пломбирования передних зубов из-за окрашивающего эффекта пасты.

 Способ применения
 Раскрыть полость зуба одним из обычных методов; полностью удалить остатки пульпы. Осуществить механическую и медикаментозную обработку каналов; тщательно просушить.
На стеклянную пластинку наносят 1 – 2 капли жидкости и смешивают с 1-2 каплями катализатора, а затем наполняют порошком до получения пасты необходимой консистенции. Полученной смесью заполняют корневой канал.

 Упаковка
Препарат выпускается в стеклянной таре. Порошок – 25 г., жидкость – 10 мл, катализатор – 10 мл. Хранить в темном прохладном месте. Срок годности – 3 года.
 

 

"КАМФОРФЕН - A"
паста для пломбирования корневых каналов
(готовая форма)

 Показания: пломбирование каналов всех групп зубов с неполной экстирпацией пульпы.

 Состав: 
П-хлорфенол Сульфат бария 
Окись цинка Сульфат цинка
Камфора 

 Свойства
“Камфорфен-А” относится к пластичным твердеющим пастам. В состав материала введены два сильных антисептика, таких как п-хлорфенол и камфора, антисептическое действие которых продолжается длительное время после пломбирования. Рентгеноконтрастный наполнитель выполнен на основе сульфата бария и окиси цинка с добавлением сульфата цинка. Процессу твердения в канале способствует присутствие зубной влаги, поэтому перед пломбированием следует тщательно просушить пульповую камеру, прежде чем ввести пасту в канал (особенно у многокорневых зубов). При работе следует использовать сухие инструменты. После пломбирования паста полностью заполняет корневой канал, увеличиваясь в объеме и превращаясь в мелоподобную массу.
 Способ применения 
После вскрытия полости зуба провести механическую и медикаментозную обработку канала.
Пасту вводят в подготовленный корневой канал при помощи корневой иглы 2-3 порциями или каналонаполнителем (Лентуло), уплотняют материал в канале иглой с турундой. Избыток пасты удаляют, стараясь не выходить за пределы апекса.
 К сведению 
“Камфорфен-А ” имеет тенденцию затвердевать на поверхности, когда баночка остается открытой длительное время. Поэтому рекомендуется закрывать баночку после каждого применения; при работе использовать только сухие инструменты; в случае затвердения препарат можно размягчить добавлением триацетина (производное глицерина). Для ускорения процесса твердения перед введением пасты в канал можно добавить каплю дистиллированной воды.

 Упаковка и хранение 
Паста “Камфорфен-А” выпускается в стеклянной таре – баночках, содержащих 20 г мягкой, готовой к употреблению пасты. Хранить в сухом, прохладном и темном месте. 
Срок годности – 2 года.

 

 

"КАМФОРФЕН - В"
паста для пломбирования корневых каналов
(готовая форма)

 Показания: пломбирование каналов всех групп зубов с неполной экстирпацией пульпы. 
 Состав: 
П-хлорфенол Сульфат бария 
Камфора Окись цинка
Тимол Ментол
Сульфат цинка 

Свойства
“Камфорфен-В” относится к пластичным твердеющим пастам. В состав материала введен целый спектр сильных антисептиков, таких как п-хлорфенол и камфора, входящих в состав классической формулы камфорофенольной пасты. Тимол и ментол введены в состав для усиления классической асептики, антисептическое действие которых продолжается длительное время после пломбирования. Рентгеноконтрастный наполнитель выполнен на основе сульфата бария и окиси цинка с добавлением сульфата цинка, ответственных за механизм твердения. Также процессу твердения в канале способствует присутствие зубной влаги, поэтому перед пломбированием следует тщательно просушить пульповую камеру, прежде чем пасту ввести в канал (особенно у многокорневых зубов). При работе следует использовать сухие инструменты. После пломбирования паста полностью заполняет корневой канал, увеличиваясь в объеме и превращаясь в мелоподобную массу.
Способ применения
После вскрытия полости зуба провести механическую и медикаментозную обработку канала.
Пасту вводят в подготовленный корневой канал при помощи корневой иглы 2-3 порциями или каналонаполнителем, уплотняют материал в канале иглой с турундой. Избыток пасты удаляют, стараясь не выходить за пределы апекса.
К сведению
“Камфорфен-В ” имеет тенденцию затвердевать на поверхности, когда баночка остается открытой длительное время. Поэтому рекомендуется закрывать баночку после каждого применения; при работе использовать только сухие инструменты. Для ускорения процесса твердения перед введением пасты в канал можно добавить каплю дистиллированной воды.
Упаковка и хранение
Паста “Камфорфен-В” выпускается в стеклянной таре – баночках, содержащих 20 г мягкой, готовой к употреблению пасты. Хранить в сухом, прохладном и темном месте. 
Срок годности – 2 года.

 

 

ЭНДОДОНТИЯ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ

 

Жидкость для антисептической обработки корневых каналов зубов

 Показания
 Антисептическая обработка корневых каналов и кариозных полостей.
 Состав:
 антисептический р-р
 хлоргексидин
 эвгенол
 вода дистиллированная

 Свойства и способ применения
Состоящая из сильнодействующих бактерицидных и кортикостероидных веществ, жидкость обладает совокупностью качеств, полезных для антисептической обработки каналов и кариозных полостей.
1) Удалить всю корневую пульпу. Расширить канал с использованием эндодонтических инструментов. Прополоскать антисептическим раствором или дистиллированной водой, затем тщательно просушить. Ввести в канал 1 каплю жидкости на 1 – 2 минуты. Затем ватной турундой удалить остатки жидкости и запломбировать канал.
Практически не обладающий раздражающим действием препарат, позволяет приблизиться к пульпе или апексу без риска вызвать отрицательную реакцию. Жидкость легко проникает в плохопроходимые дополнительные каналы и дезинфицирует их. Благодаря сбалансированному составу материала ослабевают воспалительные явления.
В отличие от большинства антисептиков, используемых для корневых каналов, жидкость можно совмещать с антибиотиками, что дает возможность проводить одновременную обработку антисептиками и антибиотиками.
2) После удаления пораженной инфекцией пульпы произвести тщательное расширение канала химическим и эндодонтическим методом. Затем тщательно просушить канал, поместить в него турунду, пропитанную жидкостью, и оставить на 1 – 3 дня, герметически закрыв полость временной повязкой. Во время следующего посещения пациенту можно установить постоянную пломбу.

 Упаковка и хранение
 Жидкость расфасована в стеклянную тару по 13 мл. Хранить в сухом и темном месте.
Срок годности – 3 года.

 

"КАМФОРФЕН"
материал стоматологический для антисептической обработки корневых каналов зубов

Показания
Антисептическая обработка корневых каналов и кариозных полостей.
Состав
P-хлорофенол; DL-камфора; тимол; дексаметазон.
Свойства и способ применения
Жидкость (камфорный парамонохлорофенол), состоящая из сильно действующих бактерицидных и кортикостероидных веществ, обладает совокупностью качеств особенно полезных для антисептической обработки каналов и кариозных полостей, широко используется в настоящее время при эндодонтических вмешательствах.
Представляет собой маслянистую жидкость, получаемаю при смешивании действующих компонентов. P-хлорофенол является очень активным антисептиком местного действия, с присущим бактерицидным и фунгицидным эффектом. DL-камфора обладает антисептическим и седативным эффектом. Препарат не раздражает периапикальные ткани, позволяет приблизиться к пульпе или апексу без риска вызвать отрицательную реакцию. Жидкость летуча и имеет небольшой коэффициент поверхностного натяжения, в то время как некоторые из его компонентов в парообразном состоянии имеют повышенное давление, что способствует легкому проникновению даже в плохо проходимые каналы и дентинные канальцы, усиливая бактерицидный и фунгицидный эффект. Препарат не теряет своих свойств, при контакте с кровью, сывороткой и белками. В отличие от большинства антисептиков, используемых для корневых каналов, жидкость можно совмещать с антибиотиками, что дает возможность проводить одновременную обработку антисептиками и антибиотиками.
Благодаря дексаметазону — кортикостероидному веществу, который гораздо активнее кортизона, ослабевает вероятность проявления воспалительных и аллергических явлений.
После экстирпации пульпы расширить канал с использованием эндодонтических инструментов. Прополоскать водой, затем тщательно просушить. Ввести в канал 1 каплю жидкости на 1 - 2 минуты. Затем ватной турундой удалить остатки жидкости и запломбировать канал.
После удаления пораженной инфекцией пульпы провести расширение канала химическим и эндодонтическим методом. Затем тщательно просушить канал, поместить в него турунду, пропитанную жидкостью и оставить на 1 - 3 дня, герметически закрыв полость временной повязкой. Во время следующего посещения пациента проверить стерильность канала. При необходимости повторить лечение и запломбировать только при следующем посещении.
После применения пасты "arsenic" и перед использованием препарата следует нейтрализовать остатки мышьяковистого ангидрида водным раствором йода в течение 30 секунд.
Упаковка и хранение
Жидкость расфасована в стеклянную тару по 13 мл.
Хранить в сухом и темном месте. Срок годности — 3 года.

 

"ГВАЯФЕН"
материал стоматологический для антисептической обработки корневых каналов зубов

 Показания
- Антисептическая обработка корневых каналов после удаления содержимого канала.
- Мумификация пульпы после девитализации пастой “Arsenic”.
- В качестве жидкости для затвердевающей пасты на основе окиси цинка для пломбирования корневых каналов.
 Состав:
гваякол
формальдегид
фенол
дексаметазон
глицерин

 Свойства и способ применения
 Жидкость “Гваяфен”, состоящая из сильнодействующих бактерицидных и кортикостероидных веществ, обладает выраженным антисептическим действием. 
“Гваяфен”- это маслянистая жидкость, получаемая при смешивании действующих компонентов. Гваякол (производный фенола) - один из основных компонентов крезота - является очень активным антисептиком местного действия с присущим бактерицидным и фунгицидным эффектом, обладающий местным анальгезирующим действием. Фенол обладает антисептическим и мумифицирующим эффектом. 
Формальдегид (водный раствор) обладает антисептическим, бактерицидным, вирусоцидным и фунгицидным действием. 
Благодаря дексаметазону (кортикостероиду), который в тридцать пять раз активнее кортизона, ослабевает вероятность проявления воспалительных и аллергических реакций.

 Способ применения

1) После экстирпации пульпы расширить канал с использованием эндодонтических инструментов. Прополоскать канал водой, затем тщательно просушить. Ввести в канал 1 каплю “Гваяфен” на 1 – 2 минуты. Затем ватной турундой удалить остатки жидкости и запломбировать канал.
2) После удаления пораженной инфекцией пульпы провести расширение канала химическим и эндодонтическим методами. Затем тщательно просушить канал, поместить в него турунду, пропитанную жидкостью, и оставить на 1 – 3 дня, герметично закрыв полость временной повязкой. Во время следующего посещения пациента проверить стерильность канала. При необходимости повторить лечение и запломбировать только при повторном посещении. 
После применения пасты “Аrsenic” и перед использованием жидкости “Гваяфен” следует нейтрализовать остатки мышьяковистого ангидрида водным раствором йода в течение 30 секунд.

 Упаковка и хранение  
 Жидкость расфасована в стеклянную тару по 13 мл. Хранить в сухом и темном месте. Срок годности – 3 года

 

 

"ГВАЯФЕН ФОРТЕ"
материал стоматологический для антисептической обработки кариозных полостей

 Показания
Антисептическая обработка перед пломбированием кариозных полостей. 
Обработка полостей перед девитализацией пульпы зуба.
Антисептическая обработка корневых каналов после ампутации и экстирпации пульпы.
В качестве жидкости для затвердевающей пасты на основе окиси цинка для пломбирования корневых каналов.
Возможно добавление к пасте “arsenic” в случаях ее затвердевания.

 Состав:
 гваякол формальдегид
фенол глицерин
дексаметазон

Свойства и способ применения
«Гваяфен Форте» состоит из сильнодействующих бактерицидных и кортикостероидных веществ, обладает совокупностью качеств, особенно полезных для антисептической обработки каналов и кариозных полостей, широко используется в настоящее время при эндодонтических вмешательствах.
Это маслянистая жидкость, получаемая при смешивании действующих компонентов. Гваякол (производный фенола) - один из основных компонентов крезола - является очень активным антисептиком местного действия с присущим бактерицидным и фунгицидным эффектом, обладающий местным анальгезирующим действием. Фенол обладает антисептическим и мумифицирующим эффектом. 
Благодаря дексаметазону – кортикостероиду, который в несколько раз активнее кортизона, уменьшается вероятность проявления воспалительных и аллергических явлений.
После экстирпации пульпы расширить канал с использованием эндодонтических инструментов. Прополоскать водой, затем тщательно просушить. Ввести в корневой канал 1 каплю жидкости на 1 – 2 минуты. Затем бумажной турундой удалить остатки жидкости и запломбировать канал.
Отсроченное лечение. После удаления пораженной инфекцией пульпы провести расширение канала химическим и эндодонтическим методами. Затем тщательно просушить канал, поместить в него турунду, пропитанную жидкостью и оставить на 1 – 3 дня, герметично закрыв полость временной повязкой. Во время следующего посещения пациента проверить стерильность канала. При необходимости повторить лечение и запломбировать канал только при следующем посещении.

 Упаковка и хранение
 Жидкость расфасована в стеклянную тару по 13 мл. Хранить в сухом и темном месте. Срок годности - 3 года.

 

 

 

“ГИПОХЛОРАН - 3”, “ГИПОХЛОРАН - 5”
раствор гипохлорита натрия 3,25%; 5,25%
для обработки корневых каналов

Показания
Обработка корневых каналов в процессе подготовки их к пломбированию

Механизм воздействия и свойства 
Обработка канала — это один из наиболее важных аспектов эндодонтического лечения, вот почему необходимо отчетливо представлять себе процедуру проведения орошения каналов и механизм действия ирригационных растворов. 
Один из наиболее часто применяемых в практике ирригационных растворов — гипохлорит натрия (NaOCl).
При соприкосновении гипохлорита натрия с белками тканей образуются азот, формальдегид и ацетальдегид в течение короткого промежутка времени. Пептидные связи разрываются, протеины растворяются. Во время этого процесса водород в аминогруппах (-HN-) замещается хлором (-N Cl-), образуя хлорамин, который играет важную роль в антимикробной активности. Таким образом, в результате действия гипохлорита натрия некротические ткани и гной растворяются, позволяя антимикробному агенту эффективнее дезинфицировать канал.
В практике применяются растворы с максимальной концентрацией 5,25% и ниже. Опыт показывает, что 2,5% и 5,25% растворы производят практически одинаковое действие при введении в канал. Однако эффективность раствора зависит не только от концентрации препарата, но и от температуры применяемого гипохлорита натрия. Так, при комнатной температуре (21°С ) 2,5% раствор становится менее эффективным. Хотя при нагревании усиливается бактерицидный эффект гипохлорита натрия. Необходимо помнить, что при нагревании выше 37°С NaOCl стабильность раствора ослабевает.
Поскольку активность слабых растворов убывает быстро, орошение следует производить часто и большими порциями. Использование белоккоагулирующих антисептиков (фенолы и т.д.) изменяет ткани пульпы до такой степени, что необходимо использовать более высокие концентрации гипохлорита натрия для ирригации.
Учитывая вышеизложенные аргументы, с учетом практических наработок была определена концентрация 3,25% гипохлорита натрия. 3,25% NaOCl способен растворять живую, некротическую и химически фиксированную ткани.
Бактерицидное действие предлагаемого раствора обусловленно как его щелочными свойствами (рН 11,5 - 12,0), так и его способностью высвобождать газообразный хлор (при его использовании в комбинации с другими химическими веществами). Комбинация гипохлорита натрия с ЭДТА-содержащими материалами (жидкость для химического расширения каналов, гель для расширения каналов) значительно усиливает бактерицидное действие раствора.

Способ применения Гипохлоран-3
 Вскрыть флакон с гипохлоритом натрия, надеть иглу на шприц и провести аспирацию.
Выпустить из шприца воздух. Слегка согнуть иглу под необходимым углом для того, чтобы введение в корневой канал было более легким. Ввести иглу в канал, не доводя до апекса 3-5 мм, т.к. вводимый раствор поступает в канал под определенным давлением. Приступить к обработке канала. Обработка не должна быть слишком быстрой, чтобы не создавать излишнего давления и для более эффективного действия раствора. Рядом с обрабатываемым зубом следует помещать слюноотсос, который вместе с продуктами распада быстро удалит вытекающий обратно раствор, сокращая нежелательный контакт гипохлорита со слизистой оболочкой. Для полного выведения из канала всех продуктов распада количество используемой жидкости должно быть значительным (10-20 мл).
Способ применения Гипохлоран-5
 Вскрыть флакон с гипохлоритом натрия и пропитать раствором подготовленную турунду. Слегка отжать и ввести в подготовленный корневой канал. Обработка не должна быть слишком быстрой. Поступательными движениями тщательно обработать канал турундой. Вывести турунду из полости и промыть канал водой. Подобные манипуляции провести 2-3 раза, после чего канал обезжирить, просушить и заполнить пломбировочной массой.
Канал зуба промывается с помощью эндодонтической иглы
« Эндонидл».


Комплектация и условия хранения Гипохлоран-3
 Раствор расфасован в стеклянную тару по 300 мл. 
Хранить следует в стеклянной таре с плотно закрытой крышкой в прохладном, защищенном от света месте при температуре от +4°С до +15°С. Следует избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей. Срок годности – 2 года. Антисептическая активность раствора гарантируется только при соблюдении условий хранения.

Комплектация и условия хранения Гипохлоран-5
Раствор расфасован в стеклянную тару по 25 или 150 мл. 
Хранить следует в стеклянной таре с плотно закрытой крышкой в прохладном, защищенном от света месте при температуре от +4°С до +15°С. Следует избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей. Антисептическая активность раствора гарантируется только при соблюдении условий хранения.
 Срок годности - 2 года.

 

“ЭНДОШПРИЦ”
эндодонтический шприц для антисептической обработки корневых каналов зубов

Показания
Эндодонтический шприц применяется для орошения корневых каналов ирригационными растворами (гипохлоритом натрия) в процессе подготовки их к пломбированию.
"Эндошприц" представляет собой комплект шприца со специальным замком и надетую на него эндодонтическую иглу с оптимальным диаметром 0,4 мм (калибр G 27) и длиной 35 мм. Игла, которой комплектуется "Эндошприц", имеет два выходных отверстия. Одно — на вершине иглы, а второе боковое отверстие. Это делает невозможным заапикальное введение ирригационного раствора и создание чрезмерного давления в периапикальной области, что пагубно может воздействовать на периодонт.
Когда кончик иглы находится в суженной части корневого канала, ирригационный раствор, подающийся под давлением, мог бы попасть в периапикальную область, но боковое отверстие дает возможность жидкости выйти в более широкий участок корневого канала и не создавать чрезмерного давления. Ирригационный раствор, выходя в более широкие участки канала, направляется в пульповую камеру, производя при этом свое антисептическое воздействие.

Способ применения
Вскрыть флакон с гипохлоритом натрия, вынуть шприц из упаковки и провести аспирацию.
Выпустить из шприца воздух. Слегка согнуть иглу под необходимым углом (рис.3), для того, чтобы введение в корневой канал было более легким. Ввести иглу в канал, не доводя до апекса 2-3мм, учитывая при этом, что вводимый раствор поступает в канал под определенным давлением. Приступить к обработке канала. Обработка не должна быть слишком быстрой, чтобы не создавать избыточного давления и обеспечивать более эффективное действие раствора. Рядом с обрабатываемым зубом следует помещать слюноотсос, который вместе с продуктами распада быстро удалит вытекаемый обратно раствор, сокращая нежелательный контакт гипохлорита со слизистой оболочкой. 
Комплект состоит из 10 шприцев «луер-лок» объёмом 3мл с иглами («Эндонидл») размером 0,4 х 35мм. 
Хранить материал следует в сухом месте при to +4 +24С°.
Срок годности - 5 лет.

 

“ЭНДОНИДЛ”
эндодонтические иглы для антисептической обработки корневых каналов зубов

Показания и свойства
 Применяются в профессиональной стоматологии для орошения корневых каналов зубов антисептическими растворами (гипохлоритом натрия) в процессе подготовки их к пломбированию.
«Эндонидл» представляет собой иглу диаметром 0,4мм и длиной 35мм. «Эндонидл» имеет тупой срез кончика иглы. Это делает невозможным механическое повреждение апекса. Игла «Эндонидл» выпускается с латеральной, билатеральной перфорацией и без перфорации. Латеральная и билатеральная перфорации делают невозможным заапикальное введение ирригационного раствора и создание чрезмерного давления в периапикальной области, что пагубно может воздействовать на апекс. «Эндонидл» с латеральной перфорацией имеет боковое отверстие шириной 0,15мм на расстоянии 3мм от окончания иглы. «Эндонидл» с билатеральной перфорацией имеет два боковых отверстия, одно напротив другого, шириной 0,15мм на расстоянии 3мм от окончания иглы. Когда кончик иглы находится в суженной части корневого канала, ирригационный раствор, подающийся под давлением, мог бы попасть в периапикальную область, но боковое отверстие дает возможность жидкости выйти в более широкий участок корневого канала, тем самым, не создавать чрезмерного давления в периапикальной области. Ирригационный раствор, выходя в более широкие участки канала, направляется в пульповую камеру, производя при этом свое антисептическое воздействие.


Способ применения
 Вскрыть флакон с гипохлоритом натрия, надеть иглу на шприц и провести аспирацию.
Выпустить из шприца воздух. Слегка согнуть иглу под необходимым углом (рис.3), для того, чтобы введение в корневой канал было более легким. Ввести иглу в канал, не доводя до апекса 2-3мм, учитывая при этом, что вводимый раствор поступает в канал под определенным давлением. Приступить к обработке канала. Обработка не должна быть слишком быстрой, чтобы не создавать избыточного давления и обеспечивать более эффективное действие раствора. Рядом с обрабатываемым зубом следует помещать слюноотсос, который вместе с продуктами распада быстро удалит вытекаемый обратно раствор, сокращая нежелательный контакт гипохлорита со слизистой оболочкой. Для эффективности результатов количество используемой жидкости должно быть значительным для полного выведения из канала всех продуктов распада.
Комплект состоит из 20 игл размером 0,4 х 35мм. 
Хранить материал следует в сухом месте при t° +4 +24С°.

  Срок годности - 5 лет.
 

Жидкость для сушки и обезжиривания корневых каналов зубов

 Состав:
этилацетат,
ацетон,
медицинский антисептический р-р 95%.

Предлагаемый материал предназначен для быстрого высушивания и обезжиривания корневых каналов и кариозных полостей перед пломбированием, а также для обработки зубов, препарированных под искусственную коронку перед фиксацией протезов.
Жидкость может применяться в пломбировании независимо от материала, используемого для пломб.
 Жидкость экономична в употреблении и помогает в решении многих проблем.
Препарат не предназначен для снятия жира с десен.
 Способ применения.
 Обработать кариозную полость зуба перед пломбированием ватным тампоном, смоченным в жидкости. Подождать несколько секунд до полного испарения жидкости.

Упаковка и хранение
Флакон содержит 13 мл или 25 мл жидкости.
Закрывать флакон после каждого применения.
Хранить в сухом прохладном месте.
  Срок годности – 3 года.

 

 

“ЭДЕТАЛЬ жидкость"
жидкость для химического расширения корневых каналов зубов

 Показания
 Химическое расширение каналов зубов. Выявление устья каналов.

 Состав:
соль Эдта
трилон Б
ароматизатор
наполнитель.

 Свойства
 Для более успешного расширения корневых каналов применяется химический способ, заключающийся в декальцинации стенок канала. Сильнодействующие кислоты, используемые в настоящее время для расширения каналов, представляют собой неудобство, поскольку являются сильными каустиками и опасны в обращении. 
Предлагаемый материал представляет собой нейтральный раствор, который, соединяясь с минеральными компонентами зуба, образует в результате рыхлую структуру, оказывающую лишь слабое сопротивление механическому воздействию.
Материал нетоксичен, не является каустиком, абсолютно безвреден для периапикальных тканей, прост в употреблении, позволяет осуществлять удаление остаточной девитализированной пульпы и дентина таким образом, что механическое расширение с использованием эндодонтических инструментов выполняется без труда даже в самых узких каналах.

 Способ применения
 С помощью пипетки ввести раствор в каналы зуба, используя для этого корневую иглу. Выдержать некоторое время (1 – 2 мин.) и после этого начать расширение канала. По окончании промыть водой.

 Упаковка и хранение
 Жидкость расфасована в стеклянную тару по 13 мл. Хранить в сухом и теплом месте. При понижении температуры хранения свойственно выпадение растворенной соли в осадок, легко устранимое подогреванием раствора.
Срок годности - 3 года.

 

 

“ЭДЕТАЛЬ”
гель для химического расширения корневых каналов
(с пенящимся эффектом)

 Показания
 Для облегчения механической обработки каналов. При подготовке к пломбированию труднодоступных каналов, выявление устья каналов.
 Состав:
соль ЭДТА
смазывающие компоненты
пенообразователи
гелеобразователи

 Свойства
 Для более успешного механического расширения корневых каналов применяются специальные гели. Механизм действия их заключается в смазывании эндодонтического инструмента и декальцинации стенок канала зуба. Предлагаемый материал представляет собой нейтральный гель, который смазывает инструмент и облегчает прохождение, делая формирование канала более эффективным. Соединяясь с минеральными компонентами зуба, гель образует рыхлую структуру, оказывающую лишь слабое сопротивление механическому воздействию. Комбинированное использование геля с гипохлоритом натрия обеспечивает наилучшую очистку канала. ЭДТА растворяет остатки неорганического происхождения в канале, в то время как NaOCl – органического. Образование пены облегчает чистку канала от дентинных стружек. 
Материал нетоксичен, абсолютно безвреден для периапикальных тканей, прост в употреблении, позволяет осуществлять удаление остаточной девитализированной пульпы и дентина таким образом, что механическое расширение с использованием эндодонтических инструментов выполняется без труда даже в самых узких каналах.

 Способ применения
 Изолировать обрабатываемый зуб. Надеть иглу-канюлю на шприц и нанести гель путем выдавливания в канал и на инструмент в небольших количествах. Оставить на 1 минуту. Далее проводится эндодонтическая обработка стержневыми инструментами.
Гель следует использовать на ранних стадиях эндодонтии, чтобы избежать ошибочного направления инструмента. В случаях широкого и относительно прямого канала можно использовать гель с самых первых номеров файлов. В случаях каналов со сложным строением, приступают к определению продолжительности работ и выбору образца инструмента. Предварительно размеченный инструмент должен быть изогнут, что облегчает прохождение. Затем инструмент смазывается гелем, вводится в канал и проводится механическая обработка подготовленным файлом. Попеременно следует орошать корневой канал раствором гипохлорита натрия и производить механическую обработку канала файлом, смазанным гелем. В процессе орошения гипохлоритом натрия будет образовываться пена, способствующая выведению наружу содержимого канала, тем самым облегчая чистку канала. После окончания механической обработки канал следует тщательно промыть водой. Гель хорошо растворим в воде, однако необходимо следить за тем, чтобы в канале не остались следы геля.
 Нельзя оставлять гель в канале до следующего посещения.
В завершение необходимо лишь тщательно осушить канал жидкостью для сушки и обезжиривания корневых каналов, после чего можно приступить к пломбированию канала.

 Упаковка и хранение
 Гель расфасован в шприц по 5 мл. Хранить в сухом и прохладном месте. Избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей и высокой температуры. 
Срок годности – 3 года.

 

 

“ЭВГЕНАТ”
жидкость для распломбирования корневых каналов

 Состав:
тимол
изоамилацетат
тетрахлорэтилен
 Показания и свойства
 В случаях повторного пломбирования корневого канала возникает необходимость очистить корневой канал от ранее запломбированного материала. Для этого применяют специальные жидкости, облегчающие проведение подобных манипуляций. “ЭВГЕНАТ” - жидкость для распломбирования корневых каналов, применяется для размягчения паст на основе окиси цинка и эвгенола.

 Способ применения
Метод для распломбирования каналов при одном посещении.
Обработать механическим путем камеру и вход в каналы настолько широко, насколько это представляется возможным. С помощью зонда ввести каплю “Эвгенат” в полость зуба, а затем в каналы и оставить на 1 минуту с целью размягчения пасты. Затем начать обработку эндодонтическим инструментом, постоянно смачивая кончик инструмента жидкостью “Эвгенат”.
После прохождения канала следует повторно заполнить канал жидкостью “Эвгенат” и оставить на 1 минуту с целью размягчения пасты в нижней части канала. Затем следует начать обработку эндодонтическим инструментом, постоянно смачивая кончик инструмента жидкостью “Эвгенат”, до тех пор, пока не будет достигнут апекс. После распломбирования канал следует промыть, обезжирить и просушить с целью подготовки для последующего пломбирования.
Метод для распломбирования каналов при двух посещениях.
Обработать механическим путем камеру и вход в каналы настолько широко, насколько это представляется возможным. Смочить ватный тампон жидкостью “Эвгенат” и поместить в корневой канал, слегка спрессовав тампон. Затем закрыть временной пломбой до следующего посещения. Через 1-3 дня вскрыть временную пломбу и провести распломбирование размягченной пасты корневого канала механическим путем, что не будет представлять особой трудности. После распломбировиния канал следует промыть, обезжирить и просушить с целью подготовки для последующего пломбирования.

 Упаковка и хранение
 Жидкость расфасована в стеклянную тару по 13 мл. Хранить в сухом прохладном, защищенном от солнечных лучей месте. Срок годности - 3 года.

 

 

“ФЕНОПЛАСТ”
жидкость для распломбирования корневых каналов зубов

 Cостав:
фенилэтиловый спирт
формамид

 Показания и свойства
В случаях повторного пломбирования корневого канала возникает необходимость очистить корневой канал от ранее запломбированного материала. Для этого применяют специальные жидкости, облегчающие проведение подобных манипуляций. “ФЕНОПЛАСТ” (жидкость для распломбирования корневых каналов) применяется для размягчения паст на основе фенол-альдегидных смол. 
Способ применения

Метод для распломбирования каналов в результате одного посещения.
Обработать механическим путем камеру и вход в каналы настолько широко, насколько это представляется возможным. С помощью зонда ввести каплю “Фенопласт” в полость зуба, а затем в каналы и оставить на 1 минуту с целью размягчения смолы. Затем начать обработку эндодонтическим инструментом, постоянно смачивая кончик инструмента жидкостью “Фенопласт”. После прохождения канала следует повторно заполнить канал жидкостью “Фенопласт” и оставить на 1 минуту с целью размягчения смолы в нижней части канала.
Затем следует начать обработку эндодонтическим инструментом, постоянно смачивая кончик инструмента жидкостью “Фенопласт”, до тех пор, пока не будет достигнут апекс. После распломбировиния канал следует промыть, обезжирить и просушить с целью подготовки для последующего пломбирования.
Метод для распломбирования каналов в результате двух посещений.
Обработать механическим путем камеру и вход в каналы настолько широко, насколько это представляется возможным. Смочить ватный тампон жидкостью “Фенопласт” и поместить в корневой канал, слегка спрессовав тампон. Затем закрыть временной пломбой до следующего посещения. Через 1-3 дня вскрыть временную пломбу и провести распломбирование размягченной пасты корневого канала механическим путем, что не будет представлять особой трудности. 
После распломбирования канал следует промыть, обезжирить и просушить с целью подготовки для последующего пломбирования.
 Упаковка и хранение
 Жидкость расфасована в стеклянную тару по 13 мл. Хранить в сухом прохладном, защищенном от солнечных лучей месте. Срок годности - 3 года.

 

Жидкость для распломбирования корневых каналов зубов
«ГУТТАПЛАСТ»

Показания и свойства 
Перелечивание корневых каналов, ранее пломбированных гуттаперчей.
В случаях повторного пломбирования корневого канала материалами с использованием гуттаперчевых штифтов возникает необходимость очистить его от гуттаперчи. Для этого применяют специальную жидкость для распломбирования канала, запломбированного гуттаперчей, облегчающую проведение подобных манипуляций.
Жидкость также применяется в процессе пломбирования для смягчения гуттаперчи и для увеличения адгезии с пломбировочным материалом.
 
 Состав:
эвкалиптол
цитраль

 Способ применения
 1. Метод для распломбирования каналов при одном посещении.
Обработать механическим путем камеру и вход в каналы настолько широко, насколько это представляется возможным. С помощью зонда ввести две капли жидкости в полость зуба, а затем в каналы и оставить на 1 минуту с целью размягчения гуттаперчи.
Затем удалить размягченную гуттаперчу с помощью эндодонтического инструмента для обработки корневых каналов, пока инструмент не достигнет апикального канала. Периодически нужно добавлять свежий растворитель и промывать канал гипохлоритом натрия. 
2. Метод для распломбирования каналов при двух посещениях.
Обработать механическим путем камеру и вход в каналы настолько широко, насколько это представляется возможным. Смочить ватный тампон жидкостью для распломбирования и поместить в корневой канал, слегка спрессовав тампон. Затем закрыть временной пломбой до следующего посещения. Через 1-3 дня вскрыть временную пломбу и провести распломбирование размягченной гуттаперчи механическим путем. Это не будет представлять особой трудности. После распломбировиния канал следует промыть, обезжирить и просушить с целью подготовки для последующего пломбирования.

 Меры предосторожности
 Жидкость воспламеняема.
Хранить вдали от источников возгорания.
Не глотать. 

Упаковка и хранение
Жидкость расфасована в стеклянную тару по 13 мл.
Хранить при комнатной температуре в защищенном от солнечных лучей месте.
Срок годности – 3 года.

ДЕВИТАЛИЗАЦИЯ И ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПУЛЬПЫ

 

“НОН АРСЕНИК”
материал стоматологический для девитализации пульпы

 Показания
 Девитализация пульпы без применения мышьяка. Дополнительное средство для девитализации с применением мышьяка при повторной процедуре.

 Свойства
 Препарат содержит триоксиметилен – сильный антисептик, который в высоких концентрациях вызывает некроз тканей. Используется в составе девитализирующих паст для некротизации пульпы зуба, обладает пролонгирующим действием. Девитализация наступает через 5 – 7 дней. Не оказывает токсического действия на ткани периодонта. Лидокаин своим локальным анестезирующим действием уменьшает опасность возникновения болезненной реакции.
 Состав:
триоксиметилен 
камфора
лидокаин
п-хлорфенол
наполнитель

 Способ применения
 Паста для девитализации пульпы без давления накладывается на вскрытый рог пульпы в виде шарика диаметром 1 – 2 мм. Кариозную полость закрывают без давления полужидким искусственным дентином. Срок действия препарата 5 - 7 суток. Как правило, пульпа приобретает волокнистую структуру, и ее очень легко удалить.
К сожалению, в некоторых случаях такую технику обработки использовать очень сложно, потому что не всегда удается достичь прямого контакта с пульпой. В этом случае надо проводить девитализацию в 2 этапа. Прямой контакт может быть достигнут лишь на 2 - м этапе после снижения жизнеспособности пульпы.

 Упаковка и хранение
 Паста для девитализации пульпы “NON ARSENIC” выпускается в стеклянной таре – баночках, содержащих 6,5 г пасты. Пасту хранить в прохладном месте. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТОВ И ПУЛЬПИТОВ

 

“ЙОДЕКС”
паста для лечения пульпитов и периодонтитов
 Состав:
йодоформ
камфора 
оксид цинка 
масло оливковое 
рентгеноконтрастный наполнитель.
 Показания и свойства 
“Йодекс” применяется как профилактическое и лечебное средство при лечении пульпитов, острых или хронических периодонтитов. Паста “Йодекс” обладает дезинфицирующим и бактерицидным свойствами, повышает защитные силы периапикальных тканей, не препятствует развитию зубного зачатка. Препарат рентгеноконтрастен, в канале паста не затвердевает.
 Способ применения
 После эндодонтической подготовки проводится пломбирование канала зуба до апекса пастой «Йодекс» на 2-3 недели. После получения положительного клинического 
результата (с рентгенологическим контролем) проводится удаление временного пломбировочного материала, промывание канала антисептиком и заполнение его постоянным пломбировочным материалом.
К сведению
“Йодекс” имеет тенденцию затвердевать на поверхности, когда баночка остается открытой длительное время. Поэтому рекомендуется: закрывать баночку после каждого применения; при необходимости перемешать пасту перед применением каким-либо сухим инструментом; в случае затвердения препарат можно размягчить любым жирным маслом ( персиковое и т.п.). Как все материалы на камфорной и ментоловой основе, эту пасту следует применять с предосторожностью при лечении детей младше 7 лет.

 Упаковка и хранение
Паста для лечения периодонтитов “Йодекс” выпускается в стеклянной таре – баночках, содержащих 15 г мягкой пасты. Хранить в сухом, прохладном и темном месте. 
Срок годности – 3 года.

 

                                           “ПУЛЬПОСЕПТИН”
материал стоматологический - паста
для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов

 Показания
 В качестве медикаментозной повязки корневых каналов при лечении гангренозной пульпы, периапекальных периодонтитов в стадии воспаления. Для лечения гранулем и кист, при наличии свища.

 Состав и свойства:
 хлорамфеникол
неомицин сульфат
дексаметазон
основа
Сбалансированная комбинация двух антибиотиков, которые были выбраны из-за своего широкого диапазона бактериостатического действия, позволяет подавить инфекцию, возникшую в пульпе. Это антибиотики, обычно предназначенные для локального применения, не несут,таким образом, к опасности привыкания. 
Хлорамфеникол обладает широким спектром антимикробного действия. Активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микробов. Действует на штаммы бактерий, устойчивых к пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам. 
Неомицин сульфат воздействует на большинство устойчивых к хлорамфениколу бактерий. Обладает широким спектром антимикробного действия. Активен в отношении многих коков и грамотрицательных бактерий. Увеличеная дозировка дексаметазона блокирует острые воспалительные, аллергические процессы в периапикальных тканях, не влияя при этом на защитные реакции организма. 
 Способ применения
Перед нанесением пасты проводят подготовку корневого канала, заключающуюся в эндодонтической обработке канала до апекса с использованием ЭДТА-содержащих материалов (жидкость для хим. расширения каналов, гель для расширения каналов) с попеременной обработкой гипохлоритом натрия. После завершения обработки канал подсушивают и вводят пасту “Пульпосептин” при помощи каналонаполнителя до апекса. Закрыть временной повязкой. Дозировка определяется отдельно в каждом конкретном случае. Полной дозой можно считать 20 мг пасты на один канал. Поскольку не все нанесенное количество препарата воздействует в апикальной зоне и его большая часть остается в корневом канале, можно исключить системное воздействие. 
При повторном посещении через 5 - 7 дней удалить временный закрывающий материал и остатки пасты “Пульпосептин”, прочистить и обработать корневой канал с применением всех соответствующих материалов и методик. Тщательно просушить канал жидкостью для высушивания и после этого его можно заполнить соответствующим материалом для пломбировки.

 Упаковка и хранение
 Паста расфасована в тубы по 10 г. “Пульпосептин” следует хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше +8°С. Срок годности – 3 года.

"МЕТРОЗОЛЬ"
паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов

 Показания
 В качестве медикаментозной повязки корневых каналов при лечении гангренозной пульпы, периапекальных периодонтитов и острых воспалений. Для лечения гранулем, свищей и кист.

 Состав и свойства:
 Метронидазол, хлоргексидин, полимерная основа.

 Сбалансированная комбинация метронидазола и хлоргексидина, которые оказывают наиболее эффективное противомикробное действие из-за своего широкого диапазона бактериостатического действия, позволяет подавить инфекцию, возникшую в пульпе. Эти препараты, обычно предназначенные для локального применения, не несут в себе опасности привыкания или проявления аллергии. 
Метронидазол - производное нитроимидазола, оказывает противопротозойное и антибактериальное действие. Механизм действия метронидазола заключается в биохимическом взаимодействии с ДНК клетки микроорганизмов, ингибируя синтез их нуклеиновых кислот, что ведет к гибели бактерий. 
Хлоргексидин - антисептическое средство. Оказывает противомикробное действие. Механизм действия заключается в том, что при высоких концентрациях хлоргексидина цитоплазматическое содержимое бактериальной клетки осаждается и приводит к гибели бактерий. 
Способ применения
Изолировать зуб от попадания слюны. Перед нанесением пасты провести подготовку, заключающуюся в удалении кариозного дентина и остатков пульпы из канала. После завершения обработки канал подсушить и ввести пасту “Метрозоль” при помощи каналонаполнителя до апекса. В полость внести скатанный шарик стерильной ваты и поверх ваты наложить временную повязку из цемента. 
При повторном посещении, через 2-3 дня, удалить временно закрывающий материал и остатки пасты “Метрозоль”. Определить эффективность лечения. При необходимости повторить процедуру лечения. При положительном результате прочистить и обработать корневой канал с использованием ЭДТАсодержащих материалов с попеременной обработкой гипохлоритом натрия. После завершения обработки тщательно просушить канал и заполнить его соответствующим материалом для пломбирования каналов.
 Упаковка и хранение
Паста расфасована в тубы по 8 г. “Метрозоль” следует хранить в сухом прохладном месте при t° +4 -14С°. Срок годности - 3 года.

СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ “ГЛАССИН”

 

“ГЛАССИН Бейз”
стеклополиалкенатный подкладочный цемент химического отвердения

Показания
“Глассин Бейз” - стеклополиалкенатный подкладочный цемент химического отверждения - применяется в качестве прокладки при пломбировании композитами и амальгамой. При глубоком кариесе применяется с прокладкой на основе гидроокиси кальция. 
 Состав и свойства: 
Порошок представляет собой мелкодисперсное алюминий-кальций-лантан-фторкремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость представляет собой водный раствор полиакриловой кислоты (определенной молекулярной массы) с органическими присадками, улучшающими ее свойства. Система «порошок + жидкость» характеризуется тем, что после образования цементной структуры все частицы остаются связанными, что в дальнейшем препятствует их вымыванию из цемента. “Глассин Бейз” характеризуется высокой биологической совместимостью с тканями зуба, обладает химической адгезией к дентину и эмали. Противокариесный эффект обеспечивается за счет пролонгированного высвобождения ионов фтора. При пломбировании глубоких полостей, где толщина остаточного дентина менее 1мм, полость рекомендуется покрыть защитной прокладкой на основе гидроксида кальция. Остальную поверхность дентина оставляют открытой для обеспечения химической связи цемента с дентином.

Способ применения
 Провести механическую обработку по общепринятой методике, промыть и высушить полость.
Готовят материал при комнатной температуре на стеклянной пластине или специальном блокноте пластмассовым или стальным шпателем. Цемент можно применять в двух консистенциях: жидкой и густой.
Жидкая – для изолирующих (лайнерных) подкладок: 1 ложечка порошка с 1 каплей жидкости.
Густая – для базовых подкладок: 2 ложечки порошка с 1 каплей жидкости.
Предлагаемые соотношения порошка и жидкости приблизительные, и в каждом конкретном случае консистенцию следует определять самостоятельно для получения пасты необходимой консистенции.
Сначала с полной порцией жидкости смешивают половину порции порошка. Оставшуюся часть порошка вводят маленькими порциями до получения однородной смеси с глянцевой поверхностью. Смешивание производят в течение 60 секунд до получения пасты необходимой консистенции. Рабочее время приготовленного материала от 1,5 до 2-х минут. Материал вносят в подготовленную полость при помощи штопфера или гладилки и равномерно распределяют, покрывая всю дентинную область. Время твердения материала 5 минут с момента начала смешивания. По истечении этого времени можно приступить к дальнейшим манипуляциям, связанными с пломбированием композитными или иными материалами.
Упаковка и хранение
Материал расфасован по 10 г порошка и 8 г жидкости.
Хранить материал следует в сухом прохладном месте в плотно закрытой таре. Рекомендуемая t хранения от +4 до +25С° 
Срок годности – 3 года. 

“ГЛАССИН Рест”
стеклоиономерный пломбировочный материал химического отвердения

Показания
“ГЛАССИН Рест” — стеклоиономерный пломбировочный материал химического отвердения, применяется при пломбировании кариозных полостей 3 и 5 классов. Пломбирование всех классов молочных зубов. Пломбирование некариозных поражений тканей зубов. Возможно использование в качестве подкладки под все виды пломб.
Свойства и состав
Порошок представляет собой мелкодисперсное алюминий-кальций лантан фторкремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость представляет собой водный раствор полиакриловой кислоты (определенной молекулярной массы) с органическими присадками, улучшающими ее свойства. Система порошок + жидкость характеризуется тем, что после образования цементной структуры все частицы остаются связанными, что в дальнейшем не способствует их вымыванию из материала. “ГЛАССИН Рест” характеризуется высокой прочностью и биологической совместимостью с тканями зуба. Повышенная химическая адгезия к дентину и эмали обеспечивает герметичное краевое прилегание. “ГЛАССИН Рест” обладает оптимальными эстетическими показателями. Противокариесный эффект обеспечивается за счет пролонгированного высвобождения ионов фтора. При пломбировании глубоких полостей, где толщина остаточного дентина менее 1мм, полость рекомендуется покрыть защитной прокладкой на основе гидроксида кальция, остальную поверхность дентина оставляют открытой для обеспечения химической связи материала с дентином.
Способ применения
После вскрытия полости зуба, провести механическую обработку по общепринятой методике, промыть и высушить полость.
Готовят материал при комнатной температуре (18 - 23С°) на стеклянной пластине или специальном блокноте пластмассовым или стальным шпателем. Соотношение — 2 ложечки порошка с 1 каплей жидкости.
Сначала с полной порцией жидкости смешивают половину порции порошка, оставшуюся часть порошка вводят маленькими порциями до получения однородной смеси с глянцевой поверхностью. Смешивание производят в течение 45 - 60 секунд до получения пасты необходимой консистенции, которая должна быть похожа на пасту для пломбирования. Рабочее время приготовленного материала от 1,5 до 2-х минут. В процессе реставрационных работ и твердения, материал не должен контактировать с водой. Окончательное время твердения материала 5 - 6 минут с момента начала смешивания. Поскольку все стеклоиономерные материалы на начальном этапе отвердения очень чувствительны к влаге, целесообразно пломбу покрыть защитным лаком и высушить воздухом. Предварительную механическую обработку и шлифовку возможно провести не ранее чем через 15 - 20 минут. По окончании механической обработки пломбу покрывают защитным лаком. Окончательную механическую обработку проводят через 24 часа.
Упаковка и хранение
Материал выпускается расфасованный по 10 г порошка и 8 г жидкости.
Хранить материал следует в сухом прохладном месте в плотно закрытой таре.
Рекомендуемая to хранения от +4 до +25С°. Срок годности — 3г.
 

“ГЛАССИН Кидс”
стеклоиономерный материал для герметизации фиссур и углублений химического отвердения для детской стоматологии

Показания
“ГЛАССИН Кидс” предназначен для закрытия углублений и фиссур жевательных зубов. Изолирование поверхности сильно обнаженной шейки зуба. Пломбирование некариозных поражений тканей зуба. Подкладки под пломбы всех видов.
Свойства и состав
Порошок представляет собой мелкодисперсное алюминий-кальций лантан фторкремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость представляет собой водный раствор полиакриловой кислоты (определенной молекулярной массы) с органическими присадками, улучшающими ее свойства. Система порошок + жидкость характеризуется тем, что после образования цементной структуры все частицы остаются связанными, что в дальнейшем не способствует их вымыванию из цемента. “ГЛАССИН Кидс” характеризуется высокой биологической совместимостью с тканями зуба, обладает химической адгезией к дентину и эмали. Противокариесный эффект обеспечивается за счет пролонгированного высвобождения ионов фтора.
Способ применения
Готовят материал при комнатной температуре на стеклянной пластине или специальном блокноте пластмассовым или стальным шпателем. Цемент, для получения нормальной консистенции, замешивается в соотношении 1 ложечка порошка с 1 каплей жидкости.
Предлагаемое соотношение порошка и жидкости приблизительные, и в каждом конкретном случае консистенцию следует определять самостоятельно для получения пасты необходимой консистенции.
Сначала с полной порцией жидкости смешивают половину порции порошка, оставшуюся часть порошка вводят маленькими порциями до получения однородной смеси с глянцевой поверхностью. Смешивание производят в течение 30 - 60 секунд до получения пасты необходимой консистенции. Рабочее время приготовленного материала от 1,5 до 2-х минут. Подготовленную фиссуру очищают, высушивают и наносят свежеприготовленный материал, покрывая всю герметизируемую область. Время твердения материала 5 - 7 минут с момента начала смешивания. По истечении этого времени можно приступить к дальнейшим манипуляциям.
Упаковка и хранение
Материал выпускается расфасованный по 10 г порошка и 8 г жидкости.
Хранить материал следует в сухом прохладном в плотно закрытой таре. Рекомендуемая t° хранения от +4 до +25С°.
Срок годности — 3 года.

 

“ГЛАССИН Фисс”
стеклоиономерный материал для герметизации фиссур и углублений химического отвердения

Показания: 
Глассин Фисс - предназначен для закрытия углублений и фиссур жевательных зубов. Изолирование поверхности сильно обнаженной шейки зуба. Пломбирование некариозных поражений тканей зуба. Подкладки под пломбы всех типов.

 Свойства и состав: 
Порошок представляет собой мелкодисперсное алюминий-кальций-лантан-фторкремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость представляет собой водный раствор полиакриловой кислоты (определенной молекулярной массы) с органическими присадками, улучшающими ее свойства. Система «порошок + жидкость» характеризуется тем, что после образования цементной структуры все частицы остаются связанными, что в дальнейшем не способствует их вымыванию из цемента. Глассин Фисс характеризуется высокой биологической совместимостью с тканями зуба, обладает химической адгезией к дентину и эмали. Противокариесный эффект обеспечивается за счет пролонгированного высвобождения ионов фтора.

 Способ применения
 Готовят материал при комнатной температуре на стеклянной пластине или специальном блокноте 
пластмассовым или стальным шпателем. Цемент для получения нормальной консистенции замешивается в соотношении: 1 ложечка порошка с 1 каплей жидкости.
Предлагаемое соотношение порошка и жидкости приблизительное. В каждом конкретном случае консистенцию следует определять самостоятельно для получения пасты нужной консистенции.
Сначала с полной порцией жидкости смешивают половину порции порошка. Оставшуюся часть порошка вводят постепенно до получения однородной смеси с глянцевой поверхностью. Смешивание производят в течение 30 - 60 секунд до получения пасты необходимой консистенции. Рабочее время приготовленного материала от 1,5 до 2-х минут. Подготовленную фиссуру очищают, высушивают и наносят свежеприготовленный материал, покрывая всю герметизируемую область. Время твердения материала 5-7 минут с момента начала смешивания. По истечении этого времени можно приступить к дальнейшим манипуляциям.

 Упаковка и хранение
 Материал расфасован по 10 г порошка и 8 г жидкости.
Хранить материал следует в сухом прохладном месте в плотно закрытой таре. Рекомендуемая t хранения от +4 до +25С° 
Срок годности - 3 года.

 

“ГЛАССИН Фикс”
фиксационный стеклополиалкенатный цемент химического отверждения.

Показания
“ГЛАССИН Фикс” применяется при фиксации коронок и мостовидных протезов, а также для фиксации вкладок и штифтов.
Свойства и состав
Порошок представляет собой мелкодисперсное алюминий-кальций лантан фторкремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость представляет собой водный раствор полиакриловой кислоты (определенной молекулярной массы) с органическими присадками, улучшающими ее свойства. Система “порошок + жидкость” характеризуется тем, что после образования цементной структуры все частицы остаются связанными, что в дальнейшем не способствует их вымыванию из материала. “ГЛАССИН Фикс” характеризуется высокой прочностью и биологической совместимостью с тканями зуба. Повышенная химическая адгезия к дентину и эмали обеспечивает герметичное краевое прилегание. “ГЛАССИН Фикс” обладает высокой адгезией и к основным конструкционным стоматологическим материалам. Противокариесный эффект обеспечивается за счет пролонгированного высвобождения ионов фтора.
Способ применения
Готовят материал при комнатной температуре (18 - 23С°) на стеклянной пластине или специальном блокноте пластмассовым или стальным шпателем. 
Соотношение — 2 ложечки порошка с 1 каплей жидкости.
Сначала с полной порцией жидкости смешивают половину порции порошка, оставшуюся часть порошка вводят маленькими порциями до получения однородной смеси с глянцевой поверхностью. Смешивание производят втечение 45 - 60 секунд до получения пасты необходимой консистенции, которая должна быть похожа на пасту для пломбирования. Рабочее время приготовленного материала от 2-х до 3-х минут. Окончательное время твердения материала 6 - 7 минут с момента начала смешивания. Фиксацию проводят общепринятой методикой. После отверждения производится только удаление излишков материала соответствующими инструментами.
Упаковка и хранение
Материал расфасован по 10 г порошка и 8 г жидкости.
Хранить материал следует в сухом прохладном месте в плотно закрытой таре. Рекомендуемая t° хранения от +4 до +25С°.
Срок годности — 3 года.

 

ЛЕЧЕБНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПОДКЛАДКИ

 

“КАЛЬЦИПУЛЬПИН”, “КАЛЬЦИПУЛЬПИН - F”
защитная подкладка на основе гидроксида кальция

Состав
натрий фтор (только в составе «Кальципульпин - F»)
кальция гидроксид (высшей квалификации)
окись цинка 
сульфат бария 
метилцеллюлоза
вода дистиллированная

Показания и свойства
 “Кальципульпин” применяется как защитный слой дентина при глубоком кариесе;
при случайном вскрытии пульпы, а также после ее ампутации; 
при повышенной чувствительности зубов, обработанных под искусственную коронку.
“Кальципульпин” способствует предохранению пульпы от вредных воздействий, в первую очередь от токсинов микроорганизмов, а также стимулирует образование заместительного дентина. Рекомендуется наложение лечебной пасты на случайно вскрытую пульпу. Этот метод используется также при лечении пульпита биологическим методом (гиперемия пульпы, ранние стадии пульпита постоянных зубов у детей).
Материал содержит гидроксид кальция, который имеет высоко-щелочную среду. Находясь на дне полости, нейтрализует кислоты, поступающие изо рта или из цементирующих материалов, тем самым препятствует проникновению кислот на пульпу. 
При непосредственном контакте со здоровой пульпой “Кальципульпин” способствует образованию вторичного дентина. Материал наносится тонким слоем и затвердевает через некоторое время, не влияя на процесс дальнейшего пломбирования.
 Способ применения
 При глубоком кариесе – раскрыть как можно шире полость одним из традиционных методов, очистив стенки полости от разрушенного инфицированного дентина.
Наложить на дно полости “Кальципульпин”, распределив его тонким слоем по поверхности инструментом или сжатым воздухом,
избегая разбрызгивания (обработка воздухом способствует ускорению подсыхания пасты). Выдержать некоторое время, давая пасте подсохнуть, затем, при необходимости, с целью увеличения слоя прокладки можно нанести последующие слои материала, предварительно подсушивая каждый из них. По окончании нанесения слоев очистить полость от лишних остатков и запломбировать без нажима.
 При непрямом покрытии – следует определить жизнеспособность пульпы одним из традиционных методов, провести механическую обработку, как и при глубоком кариесе. “Кальципульпин” накладывается вышеописанным методом. Дать материалу подсохнуть и запломбировать без чрезмерного давления.
 Упаковка и хранение
 Материал расфасован в 2 пластиковых шприца по 2,5 мл каждый. В комплектацию входит 4 металлические канюли и пластиковый контейнер, заполненный гидроксидом кальция со специальными добавками, что препятствует твердению материала в канюле.
Перед подготовкой к работе снимите колпачок со шприца с пастой и насадите на его место изогнутую канюлю. Затем возьмите пластиковый контейнер с предохранительной пастой в руки и вставьте в отверстие кончик насаженной на шприц канюли до начала изгиба. В дальнейшем пасту следует хранить в таком виде.
Перед применением отделить канюлю от контейнера (обтереть от остатков предохраняющей пасты) и выдавить необходимое количество пасты. Нанести пасту на рабочую поверхность, пользуясь канюлей как аппликатором. По окончании процедур удалить остатки пасты ватным тампоном и кончик канюли незамедлительно поместить в контейнер. Избегать длительного контакта открытой канюли с воздухом. В случае затвердевания материала в канюле, сменить на новую. 
Хранить в сухом прохладном, защищенном от солнечных лучей месте. Срок годности - 3 года.
“КАЛЬЦИПУЛЬПИН ПЛЮС”
защитная подкладка на основе гидроксида кальция

 Состав: 
Паста-А: кальция гидроксид, сульфат бария, окись цинка, бутандиол.
Паста-В: кальция вольфрамат, кальция фосфат, салициловый полимер.
 Показания и свойства
 “Кальципульпин Плюс” применяется как защитная самотвердеющая прокладка на основе гидроксида кальция в случаях прямого и непрямого покрытия пульпы и изоляции полости зуба от материалов для пломбирования.
“Кальципульпин Плюс» способствует предохранению пульпы от вредных воздействий, в первую очередь от токсинов микроорганизмов. Материал содержит гидроксид кальция, который имеет высокощелочную среду. Находясь на дне полости, нейтрализует кислоты, поступающие изо рта или из цементирующих материалов, тем самым препятствует проникновению кислот в пульпу. При непосредственном контакте со здоровой пульпой паста способствует образованию вторичного дентина. 
“Кальципульпин Плюс”- это двухкомпонентная система (паста + паста), при смешивании которой образуется однородная легковносимая в полость паста. Материал не мешает полимеризации композитов при пломбировании ими, поскольку основой его является совместимый с композитами полимер. Материал, полученный в результате смешивания двух паст, затвердевает в полости в результате воздействия тепла и влаги в течение 2 - 3 минут, образуя тонкую рентгеноконтрастную основу под все виды постоянных пломб. 
 Способ применения
 Раскрыть как можно шире полость одним из традиционных методов, очистив стенки от некротизированных тканей. При обнаженной или кровоточащей пульпе очень аккуратно произвести ее поверхностную обработку (промывка пульпы подогретым анестетиком или физраствором). Кровотечение останавливается. Не допускайте раздражения тканей пульпы. 
На блок для смешивания выдавливается равное количество паст А и В. Производится быстрое смешивание в течении 25- 40 секунд до получения однородной гомогенной массы. При помощи штопфера внести пасту в полость и покрыть пульпу. Время затвердевания материала в полости приблизительно 2-3 мин. Время затвердевания зависит от температуры и влажности среды, в которой располагается материал. Скорость отверждения материала в ротовой полости возрастает вследствие более высокой влажности и температуры.  
Не следует вводить в полость чрезмерное количество пасты, избегать контактов с краями полости. По окончанию процедуры очистить полость от излишков материала. «Кальципульпин Плюс» закрывается СИЦ, далее проводится реставрация зуба.

 Упаковка и хранение
 Материал расфасован в тюбики по 11 г паста - А, и по 13 г паста - В. Каждый тюбик с пастой закрыт крышечкой соответствующего цвета. В процессе работы не путать колпачки. В комплектацию входит блок для смешивания. 
Не оставлять тюбики открытыми для длительного контакта с воздухом. Избегать высоких температур. Хранить в сухом прохладном, защищенном от солнечных лучей месте. Рекомендуемая to хранения +4 +24С°
Срок годности - 3 года.

 

“КАЛЬСЕПТ”
cтерильная гидроокись кальция для заполнения корневых каналов.

 Состав: Кальция гидроксид, сульфат бария, натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид, сода, вода дистиллированная.
 Показания
 Для лечения инфицированных каналов зубов. 
Для временного пломбирования каналов при гранулирующих и гранулематозных периодонтитах. 
Лечебная подкладка при глубоком кариесе.

 Свойства
 В результате гнойно-воспалительного процесса в пульпе и тканях периодонта инфекция по дентинным канальцам проникает в толщу корневого дентина. Поэтому традиционная методика антисептической обработки корневого канала не гарантирует от его реинфицирования. Исходя из этого, наряду с традиционной методикой обработки канала, необходимо проводить временную обтюрацию материалом “Кальсепт” для пролонгирующего антисептического воздействия на дополнительные корневые каналы.
Установлено, что в результате временного запечатывания каналов материалом “Кальсепт“ бактерии в 95% случаев не выживают. 
Гидроксид кальция представляет собой белый порошок без вкуса и запаха с высокощелочной средой – рН -12. Для сохранения высокощелочной среды материалы на основе гидроксида кальция должны производиться в особых условиях по специальной технологии и храниться в герметичном состоянии, так как при контакте с воздухом гидроокись кальция превращается в карбонат кальция (мел), и теряет свои терапевтические свойства. 
Способ применения
Перед пломбированием канала пульпу и размягченный инфицированный дентин удаляют из корневого канала. Канал тщательно обрабатывается механически и антисептическими растворами.
В широкий прямой канал можно почти полностью ввести канюлю и выдавить порцию пасты “Кальсепт“, а затем доконденсировать обычным методом. 
В искривлённые каналы паста “Кальсепт“ наносится на устье и плотно конденсируется внутрь эндодонтическими инструментами или стерильной турундой. Чем лучше конденсирована паста, тем лучше рентгеноконтрастность материала на внутриротовой рентгенограмме. Пломбировать канал достаточно до верхушки, а в плохопроходимых каналах на всю проходимую часть, при развитой ростковой зоне на 1-2 мм, не доходя до верхушки канала. При выведении материала за верхушку корня никаких неприятностей не возникает вследствие стерильности и полной иммуноиндиферентности материала. После этого полость зуба закрывают цементом.

 Упаковка и хранение
 Материал расфасован в 2 пластиковых шприца по 2,5 мл каждый. В комплектацию входят 20 специальных канюль в пластиковой упаковке. Не оставлять шприцы открытыми для длительного контакта с воздухом. Хранить материал следует в сухом прохладном месте. Рекомендуемая to хранения от +4 до+24С° 
Срок годности – 3 года.

“КАЛЬСЕПТ” с йодоформом
cтерильная гидроокись кальция с йодоформом
для заполнения корневых каналов.

 Cостав: Кальция гидроксид, сульфат бария, йодоформ, хлорид натрия, хлорид кальция, хлорид калия, сода, дистиллированная вода.

 Показания
 Как внутриканальный медикамент для лечения инфицированных каналов зубов.
Для временного пломбирования каналов при гранулирующих и гранулематозных периодонтитах. 
Лечебная подкладка при глубоком кариесе.

 Свойства
 В результате гнойно-воспалительного процесса в пульпе и тканях периодонта инфекция по дентинным канальцам проникает в толщу корневого дентина. Поэтому традиционная методика антисептической обработки корневого канала не гарантирует от его реинфицирования. Исходя из этого, наряду с традиционной методикой обработки канала, необходимо проводить временную корневую обтюрацию материалом “Кальсепт” (с йодоформом) для пролонгирующего антисептического воздействия на корневые каналы.
Установлено, что в результате временного запечатывания каналов материалом “Кальсепт” (с йодоформом), бактерии в 95% случаев погибают. 
Гидроксид кальция представляет собой белый порошок без вкуса и запаха с высокощелочной средой – рН -12. Для сохранения высокощелочной среды материалы на основе гидроксида кальция должны производиться в особых условиях по специальной технологии и храниться в герметичном состоянии, так как при контакте с воздухом гидроокись кальция превращается в карбонат кальция (мел), и теряет свои терапевтические свойства. Поскольку некоторые спорообразующие бактерии могут выживать и в сильнощелочных средах, “Кальсепт” (с йодоформом) выпускается в стерильной упаковке, а в комплектацию также входят стерильные канюли для введения материала в полость. 
Йодоформ усиливает антисептическое действие препарата.
 Способ применения
Перед пломбированием канала пульпу и размягченный инфицированный дентин удаляют из корневого канала зуба. Канал тщательно обрабатывается механически и медикаментозными средствами.
В широкий прямой канал можно почти полностью ввести канюлю и выдавить порцию пасты “Кальсепт” (с йодоформом), а затем доконденсировать обычным методом. В искривлённые каналы паста “Кальсепт” (с йодоформом) наносится на устье канала и плотно конденсируется внутрь эндодонтическими инструментами или стерильной турундой. Чем лучше конденсирована паста, тем лучше рентгеноконтрастность материала на рентгенограмме. Пломбировать канал достаточно до верхушки, а в плохопроходимых каналах на всю проходимую часть или на 1-2 мм, не доходя до верхушки канала. При выведении материала за верхушку корня, никаких неприятностей не возникает вследствие стерильности и полной иммуноиндиферентности материала. После этого полость закрывают цементом.

 Упаковка и хранение
 Материал расфасован в 2 пластиковых шприца по 2,5 мл каждый. В комплектацию входят 20 специальных канюль в пластиковой упаковке. Не оставлять шприцы открытыми для длительного контакта с воздухом. Хранить материал следует в сухом прохладном месте. Рекомендуемая to хранения от +4 до +24С° 
Срок годности – 3 года.
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КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

 

“РЕТРАГЕЛЬ”
гель для ретракции десны

 Состав:
алюминия хлорид, 
оксикинолеина сульфат, 
стабилизатор, 
гелеобразователь, 
наполнитель.

 Показания и свойства
 Ретракция десны перед снятием слепка без удаления или с предварительным удалением мягких тканей десны, прилегающих к зубу. “Ретрагель” применяется для остановки слабого десневого кровотечения в пришеечной области зуба. Подготовка к фиксации постоянных протезов. Остановка слабого капиллярного кровотечения.
Во многих случаях перед снятием слепка применение ретракционой нити для ретракции десны оказывается далеко не идеальным и несет в себе риск краткосрочной травматизации тканей. Поскольку количества действующего вещества, которым пропитана ретракционная нить, в большинстве случаев бывает недостаточно для эффективной ретракции, поэтому следует применять ретракционную нить в сочетании с ретракционным гелем, который в отличие от жидкости не стекает с обрабатываемого участка.
Отличительной особенностью материала “Ретрагель” является то, что он представляет собой полимерный гель хлорида алюминия, который не растекается после нанесения на поверхность и плотно фиксируется на обрабатываемом участке. Поскольку действующие компоненты находятся в полимерной среде, то такой гель не подвержен подсыханию, что даёт определенные преимущества и удобство в работе. 
“Ретрагель” обладает вяжущим, кровоостанавливающим и дезинфицирующим свойствами благодаря содержанию хлорида алюминия и другим сосудосуживающим и антисептическим компонентам, которые благоприятно воздействуют на рабочую область.

 Способ применения
 Снять колпачок от шприца и насадить на его место канюлю для аппликации. Для ретракции десны необходимо изолировать обрабатываемый участок от слюны. Медленно выдавливая гель, нанести его в область десны, расположенную под основанием зуба. Не давить канюлей на десну. Нанести такое количество геля, чтобы он заполнил десневую борозду с избытком. Это позволит добиться достаточной ретракции десны. Отрезать нить необходимого №, длиной 7-10 см и обмотать ею зуб на уровне десны. При помощи инструментов ввести нить в зубодесневую складку. Если во время предварительных манипуляций не была нарушена целостность эпителия, то время экспозиции может быть ограничено 30-40 сек. В остальных случаях 1-2 мин. Во время экспозиции геля следует избегать контакта со слюной и водой. После оттеснения десны смыть остатки геля струёй воды с культи зуба и с прилегающей к тканям нити. Затем нить удаляется и обработанная поверхность повторно орошается струёй воды. Края культи должны быть чистыми. Проверьте, полностью ли удален гель с обрабатываемой поверхности. Не пользуйтесь инструментами, которые могли бы повредить окружающую ткань.

 Упаковка и хранение
 Материал расфасован в 2 пластиковых шприца по 2,5 мл каждый. В комплектацию входит 25 сменных металлических канюль - аппликаторов. Хранить материал следует в сухом прохладном месте. Рекомендуемая t° хранения +4 +24С° 
Срок годности - 3 года.

 

“АЛЬВОСТАЗ” (жгутики)
кровоостанавливающий и антисептический компресс для альвеол. 
 Инструкция по применению.
                Показания
Для профилактики и лечения альвеолитов.
Состав и свойства 
трикальций фосфат
эвгенол
масло оливковое
вискозный жгутик
йодоформ

«Альвостаз» представляет собой средство для лечения альвеолита. Введенный в альвеолу «Альвостаз» быстро снимает боль и воспаление.
Препарат оказывает свое действие в течение нескольких часов, затем постепенно с грануляциями выводится наружу лунки. Обладая слабой локальной токсичностью, препарат не вызывает воспаления слизистой оболочки полости рта. При использовании материала как профилактического средства, препарат в самое короткое время способствует безболезненному заживлению лунки.

 Противопоказания.
Препарат противопоказан больным с повышенной чувствительностью к препаратам йода.

                Способ применения.
После удаления зуба необходимо провести туалет лунки. Небольшое количество жгутика аккуратно поместить в лунку. Поверх «Альвостаза» можно наложить сухой марлевый тампон. Пациента следует предупредить, что с течением времени постепенно тампон отторгнется из лунки. 
Только для местного применения.
Упаковка и хранение
Баночка содержит 10 г вискозного жгутика шириной 1см и длиной 1м, пропитанного
соответствующей пастой.

 Хранить в сухом холодном месте. Срок годности - 3 года.
 

 

“АЛЬВОСТАЗ” (губка№1)
кровоостанавливающий антисептический и анестезирующий
компресс для альвеол.

 Инструкция по применению.
 Упаковка
Материал расфасован в баночки, содержащие 30 губок размером 1х1 см, пропитанных лечебным составом. 
Показания
Для профилактики и лечения альвеолитов. Вносится в лунку удалённого зуба.
 Состав и свойства:
 Трикальций фосфат
Эвгенол
Масло оливковое
Гемостатическая губка
Йодоформ

«Альвостаз» представляет собой специальное средство для профилактики и лечения альвеолита. Введенный в альвеолу «Альвостаз» быстро снимает воспаление и боль. Препарат оказывает свое действие в течение нескольких часов, затем постепенно рассасывается в лунке зуба. 
Лечебный состав не вызывает воспаления слизистой оболочки полости рта. При использовании материала как профилактического средства, препарат в самое короткое время способствует безболезненному заживлению лунки зуба.
Противопоказания
Применение препарата противопоказано больным с повышенной чувствительностью к препаратам йода.

 Способ применения
После удаления зуба необходимо провести туалет лунки и добиться образования кровяного сгустка. При необходимости, в связи с опасностью возникновения воспаления, врач помещает губку в лунку. Поверх губки можно наложить сухой тампон. При травматичном удалении зуба поверх губки могут быть наложены швы. Губка в лунке зуба полностью рассасывается.

                Только для местного применения.
 Хранить в сухом прохладном месте. Срок годности - 3 года.

 

 

“АЛЬВОСТАЗ” (губка №2)
с хлоргексидином и метронидазолом

 Показания
 Для профилактики воспалительных осложнений после хирургических вмешательств в полости рта, альвеолярные компрессы после удаления зубов, лечение альвеолита и пародонтального абсцесса. Заполнение пародонтального кармана после местной противовоспалительной терапии или кюретажа для антисептической обработки.
 Состав:
метронидазол
хлоргексидин
трикальций фосфат
масло оливковое
коллагеновые кубики
 Свойства
«Альвостаз» (губка) №2 с метронидазолом и хлоргексидином представляет собой специальное средство для применения в хирургической стоматологии и пародонтологии. «Альвостаз» (губка) №2 содержит композицию препаратов, действующих бактерицидно и обладающих достаточно высокой активностью в отношении многих патогенных микроорганизмов. 
Препарат оказывает свое действие в течение нескольких часов, затем полностью рассасывается. Не обладая локальной токсичностью, препарат не вызывает образования язв на слизистой оболочке. При использовании материала как профилактического средства, препарат в самое короткое время способствует безболезненному заживлению.
 Способ применения
 После удаления зуба или корня необходимо провести туалет лунки. С целью удаления грануляционной или инфицированной омертвевшей ткани, оторвавшейся от корня околокорневой гранулемы и костных фрагментов, лунка должна быть промыта подогретым физиологическим раствором. Отсосать промывную жидкость из лунки с помощью пипетки и изолировать лунку. Изъять один кубик губки “Альвостаз” №2 из баночки пинцетом и аккуратно поместить его в лунку. Поверх губки “Альвостаз” №2 можно наложить сухой тампон. Оставленная в ране или полости губка полностью рассасывается. Поэтому, при необходимости, поверх губки можно накладывать швы.
После обработки пародонтальных карманов часть губки помещается в обработанную полость. Оставленная в полости губка полностью рассасывается, поэтому нет необходимости извлекать губку по окончании лечебных процедур. 
 Только для местного применения.
 Упаковка и хранение
 Материал расфасован в баночку, содержащую 30 губок размером 1х1см, пропитанных соответствующим составом. Хранить в сухом прохладном месте. Срок годности - 3 года.

 

 

“АЛЬВОСТАЗ” (губка №3)
с хлорамфениколом и неомицином

 Показания
Для профилактики воспалительных осложнений после хирургических вмешательств в полости рта, альвеолярные компрессы после удаления зубов, лечение альвеолита и пародонтального абсцесса. Заполнение пародонтального кармана после местной противовоспалительной терапии или кюретажа для антисептической обработки.
 Состав:
хлорамфеникол
неомицин сульфат
масло оливковое
коллагеновые кубики
 Свойства
«Альвостаз» (губка) №3 с хлорамфениколом и неомицином представляет собой специальное средство для применения в хирургической стоматологии и пародонтологии. «Альвостаз» (губка) №3 содержит композицию антибиотиков широкого спектра действия, действующих бактерицидно и обладающих достаточно высокой активностью в отношении многих патогенных микроорганизмов и возбудителей гнойных инфекций. Препарат активен в отношении штаммов бактерий, устойчивых к пенициллину, тетрациклинам, сульфаниламидам. 
Препарат оказывает свое действие в течение нескольких часов, затем полностью рассасывается. Не обладая локальной токсичностью, препарат не вызывает образования язв на слизистой оболочке. При использовании материала как профилактического средства, препарат в самое короткое время способствует безболезненному заживлению.
 Способ применения
 После удаления зуба или корня необходимо провести туалет лунки. С целью удаления грануляционной или инфицированной омертвевшей ткани, оторвавшейся от корня околокорневой гранулемы и костных фрагментов, лунка должна быть промыта подогретым физиологическим раствором. Отсосать промывную жидкость из лунки с помощью пипетки и изолировать лунку. Изъять один кубик губки “Альвостаз” №3 из баночки пинцетом и аккуратно поместить его в лунку. Поверх губки “Альвостаз” №3 можно наложить сухой тампон. Оставленная в ране или полости губка полностью рассасывается. Поэтому при необходимости поверх губки можно накладывать швы.
После обработки пародонтальных карманов часть губки помещается в обработанную полость. Оставленная в полости губка полностью рассасывается, поэтому нет необходимости извлекать губку по окончании лечебных процедур. 
 Только для местного применения.
 Упаковка и хранение
 Материал расфасован в баночку, содержащую 30 губок размером 1х1см, пропитанных соответствующим составом. 
Хранить в сухом прохладном месте. Срок годности - 3 года.

 

 

 

 

"ГЕМОСТАБ" (AlCl3)
гемостатическая жидкость

 Показания
 Капиллярное кровотечение из десны в пришеечной области зуба. Внутриканальное кровотечение. 
 Состав и свойства  
алюминия хлорид
сульфат оксикинолеина
наполнитель

 Жидкость представляет собой раствор хлорида алюминия. Хлорид алюминия останавливает капиллярное кровотечение.
В случае, когда нужно устранить кровотечение из десны, следует изолировать обрабатываемый участок ватным тампоном и обработать кровоостанавливающим раствором поверхность десны в области кровотечения и вокруг нее во избежание просачивания крови.
С целью ликвидации внутриканального кровотечения следует обработать корневой канал турундой, смоченной в растворе кровоостанавливающей жидкости. В течение короткого промежутка времени жидкость останавливает и предотвращает возникновение повторного кровотечения, что дает возможность продолжить работу в корневом канале. 
Упаковка и хранение 
Жидкость расфасована по 13 мл и 25 мл раствора.
Хранить в сухом прохладном месте. 
Срок годности - 3 года.

 

 

“ГЕМОСТАБ” (FeSO4)
гемостатическая жидкость

 Показания 
 Остановка капиллярного кровотечения. Капиллярное кровотечение из десны в пришеечной области зуба. Апикальное кровотечение в канале зуба.
 Состав и свойства:
 сульфат железа
 сульфат оксикинолеина
 вода дистиллированная

 «Гемостаб» представляет собой водный раствор сульфата железа. Сульфат железа останавливает капиллярное кровотечение. В случае, когда нужно устранить кровотечение из десны, следует изолировать обрабатываемый участок тампоном и обработать гемостатическим раствором поверхность десны в области кровотечения. 
После удаления пульпы возникает кровотечение через корневой канал. Образование гематомы у верхушки корня зуба влечет за собой образование воспалительного очага с последующим развитием гранулемы. С целью ликвидации подобных последствий следует обработать корневой канал турундой, смоченной в растворе гемостатической жидкости. В течение короткого промежутка времени жидкость останавливает и предотвращает возникновение повторного кровотечения, что дает возможность продолжить работу в корневом канале.

 Упаковка и хранение
 Жидкость расфасована по 13 мл. 
Хранить в сухом прохладном месте. 
Срок годности - 3 года.

 

 

“АЛЬГИСТАБ”
гемостатический и антисептический порошок

 Показания
 «Альгистаб» применяется как гемостатическое средство при удалении зубов, снятии зубных отложений, при кюретаже пародонтальных карманов, после снятия зубных слепков, удалении экзостозов альвеолярных отростков, гингивэктомии, остановке луночковых кровотечений. У больных гемофилией должны применяться специфические методы лечения.

 Состав:
 алигинат натрия
сорбат калия
бензоат натрия
йодоформ
трикальций фосфат

 Способ применения
 Предварительно обработать кровоточащую рану гигроскопическим тампоном, удаляя излишки крови. Методом пульверизации нанести на обрабатываемую поверхность раны порошок «Альгистаб». По окончании пульверизации следует убедиться, что порошок прикрывает и края ранки, исключив вероятность просачивания крови по краям. В сложных случаях нанести (методом пульверизации) порошок на поверхность марлевого тампона и приложить на поверхность кровоточащей раны.

 Предупреждение. Противопоказание.
 Препарат противопоказан больным с повышенной чувствительностью к препаратам йода. 

Перед применением рекомендуется встряхнуть флакон. 
Упаковка и хранение
Материал расфасован в пластмассовый флакон с наконечником для пульверизации. Флакон содержит 10 г порошка. Хранить в сухом защищенном от влаги месте. 
Срок годности – 3 года.

 

ПОВЕРХНОСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

 

“ЛИДОКСОР”
гель для наружного применения

 Показания 
Местная анестезия слизистой оболочки до инъекции; 
Поверхностная анестезия при удалении молочных зубов;
Удаление подвижных зубов; 
Вскрытие пародонтальных абсцессов;
Удаление зубного камня.
 Противопоказания 
Возможна аллергическая реакция на лидокаин.

 Состав и свойства
Натрий карбоксиметилцеллюлоза
Экстракт ромашки
Экстракт тысячелистника
Ксилитол
Ароматизатор
Наполнитель
В состав материала входит такой известный анестетик, как лидокаин, оказывающий глубокое и быстрое анестезирующее воздействие на обрабатываемую поверхность, тем самым исключая болевые и неприятные ощущения при проведении работ. 
Ароматические добавки, входящие в состав геля, придают приятный запах, ксилитол придает подслащенный вкус, а сорбитол - мягкость. “ЛИДОКСОР” не вызывает ощущение ожога или покалывания. Особенно рекомендуется пациентам с аллергией к производным парааминобензойной кислоты, у которых резко снижается риск появления подобных реакций.

Способ применения
 Предварительно подсушить обрабатываемую поверхность слизистой оболочки полости рта. Выдавить из тюбика необходимое количество геля и смазать препаратом нужное место на слизистой оболочке. Для достижения более глубокой анестезии следует нанести гель на ватный тампон, а затем этим тампоном обработать подготовленную поверхность. При необходимости тампон можно приложить к обрабатываемому месту и оставить на некоторое время (1-2 мин.) до получения желаемого эффекта.

 Упаковка и хранение 
Препарат расфасован в тубы по 45 г. “ЛИДОКСОР” гель выпускается в виде трех вкусовых категорий: зеленое яблоко, цитрус, лесная ягода. Хранить в сухом прохладном месте.
Срок годности – 2 года.
После вскрытия целесообразно употребить гель в течение 1 года.
 

 

ПОЛИРОВКА ПЛОМБ И УДАЛЕНИЕ ЗУБНЫХ КАМНЕЙ
 

“ПолирПаст - D - Предварительная”
паста с алмазным наполнителем
для предварительной полировки композитов и керамики.

 Показания
 Полировальная паста для предварительной шлифовки и полировки поверхности пломб из композитных материалов светового и химического отвердения и керамики.

 Состав
алмазный абразив 
водорастворимая полимерная основа
силиконовые добавки
стабилизатор
ароматизатор

 Свойства и способ применения
 Принцип действия “ПолирПаст – D - предварительная” основан на специфических абразивных свойствах мелкодисперсного алмазного порошка. 
Благодаря этим свойствам алмазный абразив производит шлифовку и предварительную полировку сформированной пломбы из композитных материалов. 
Перед началом процедур следует подсушить обрабатываемую поверхность. Нанести на полировальную головку или щетку необходимое количество “ПолирПаст – D - предварительная”. Обработку вести 1-3 мин. на средней скорости, не превышая 8-10 тысяч об/мин., и не оказывая чрезмерного давления на обрабатываемую поверхность. После окончания полировки смыть остатки пасты водой.

 Упаковка и хранение
 Материал “ПолирПаст – D - предварительная” расфасован в 2 шприца по 3 мл. 
Хранить при температуре от +4°C до +24°С 
Срок годности – 3 года.

 

 

“ПолирПаст - D - Финиш”
паста с алмазным наполнителем
для окончательной полировки композитов и керамики

 Показания
 Полировальная паста для окончательной (финишной) полировки поверхности пломб из композитных материалов светового и химического отверждения и керамики.

 Состав
алмазный абразив
водорастворимая полимерная основа
силиконовые добавки
стабилизатор
ароматизатор

 Свойства и способ применения
 Принцип действия “ПолирПаст – D - финиш” основан на специфических абразивных свойствах мелкодисперсного алмазного порошка. 
Благодаря этим свойствам алмазный абразив производит окончательную полировку сформированной пломбы из композитных материалов
Перед началом процедур следует подсушить обрабатываемую поверхность. Нанести на полировальную головку или щетку необходимое количество “ПолирПаст – D - финиш”. Обработку вести 1-3 мин. на средней скорости, не превышая 8-10 тысяч об/мин., и не оказывая чрезмерного давления на обрабатываемую поверхность. Полировку производить до придания пломбе желаемого блеска. После окончания полировки смыть остатки пасты водой.

 Упаковка и хранение
 Материал “ПолирПаст – D - финиш” расфасован в 2 шприца по 3 мл. 
Хранить при температуреот +4°C до +24°С

Срок годности – 3 года.

 

 

“ПолирПаст - D - Сухой блеск”
паста с алмазным наполнителем для окончательной полировки
до состояния сухого блеска композитов и керамики

 Показания 
Паста для окончательной полировки до состояния сухого блеска поверхности пломб из композитных материалов светового и химического отверждения и керамики.
 Состав
алмазный абразив 
водорастворимая полимерная основа
силиконовые добавки
стабилизатор
ароматизатор

 Свойства и способ применения
Принцип действия “ПолирПаст – D - Сухой блеск” основан на специфических абразивных свойствах мелкодисперсного алмазного порошка.

Благодаря этим свойствам алмазный абразив производит окончательную полировку до состояния сухого блеска сформированной пломбы из композитных материалов. 
 Перед началом процедур следует подсушить обрабатываемую поверхность. Нанести на полировальную головку или щетку необходимое количество “ПолирПаст – D Сухой блеск”. Обработку вести 1-3 мин. на средней скорости, не превышая 8-10 тысяч об/мин. и не оказывая чрезмерного давления на обрабатываемую поверхность. Полировку производить до придания пломбе желаемого блеска. После окончания полировки смыть остатки пасты водой.

 Упаковка и хранение
 Материал “ПолирПаст – D Сухой блеск” расфасован в 2 шприца по 3 мл. 
Хранить при температуре от +4°C до +24°С 
Срок годности – 3 года.

 

 

 

“ПолирПаст - Z” (цирконий)
паста для удаления камней и окончательной полировки пломб

 Показания
 Полировка поверхности корня после удаления зубного камня механическим способом.
Окончательная полировка пломб из композиционных материалов химического и светового отверждения.

 Состав:
мелкодисперсный абразив
связующие компоненты
наполнитель
ароматизатор
силиконовые добавки

Свойства и способ применения
 Принцип действия “ПолирПаст - Z” основан на специфических полирующих свойствах мелкодисперсного абразива, используемого в “ПолирПаст - Z”.Благодаря этим свойствам “ПолирПаст - Z” снимает мелкий зубной камень и полирует ткани зуба, не повреждая их. Кроме того, при окончательной полировке композитных пломб “ПолирПаст - Z” придает им блеск.
Кроме того, при окончательной полировке композитных пломб мелкодисперсный абразив придает им блеск.
Перед началом процедур следует подсушить обрабатываемую поверхность. Нанести на полировальную головку необходимое количество “ПолирПаст - Z”. При снятии зубных камней обработку вести на средней скорости и небольшом давлении на обрабатываемую поверхность. При обработке пломб скорость можно довести до 8 - 10 тысяч об/мин. Полировку производить до придания пломбе желаемого блеска. После окончания полировки смыть остатки пасты водой.

 Упаковка и хранение
 Материал “ПолирПаст - Z” расфасован в пластиковую банку по 40 г пасты.
Хранить при температуре от +4°C до +24°С 
Срок годности - 3 года.

  Защищать от попадания прямых солнечных лучей.
 

 

“ПолирПаст - Z + F”(цирконий + фтор)
паста для удаления мягкого налета и тонкой полировки эмали.

 Показания
снятие мягкого зубного налета механическим способом;
окончательная полировка тканей зуба после удаления зубного камня;
фторирование эмали зубов;
антисептическая обработка эмали.

Состав:
 мелкодисперсный абразив
связующие компоненты
фторсодержащие компоненты
наполнитель
силиконовые добавки
ароматизатор

Свойства и способ применения
Принцип действия “ПолирПаст – Z+F” основан на специфических полирующих свойствах мелкодисперс-ного абразива с добавлением фторирующих компонентов.
Благодаря этим свойствам “ПолирПаст – Z+F” снимает мягкий зубной налет, не повреждая эмали. Кроме того, при окончательной полировке эмали после снятия зубного камня, особенно на зубах, пораженных пародонтозом, очень важно, полируя поверхность, устранить всякого рода неровности и трещинки, что предотвращает новые образования зубного камня.
Перед началом процедур следует подсушить обрабатываемую поверхность. Нанести на полировальную головку необходимое количество “ПолирПаст – Z+F”. Обработку вести на средней скорости и небольшом давлении на обрабатываемую поверхность. Полировку поверхности производить до желаемого блеска. После окончания процедур смыть остатки пасты водой. 
Упаковка и хранение
Материал “ПолирПаст – Z+F” расфасован в пластиковую банку по 40 г.
Хранить при температуре от +4°C до +24°С. Срок годности – 3 года.

 

 

“ПолирПаст - Z + W”
паста для отбеливания и тонкой полировки эмали.

 Показания
1. окончательная полировка и отбеливание эмали после удаления зубного камня;

2. снятие мягкого зубного налета механическим способом;

3. фторирование эмали зубов.

 Состав: 
 мелкодисперсный абразив
перекись карбамида
каолин
оксид цинка
диоксид титана
силиконовые добавки
наполнитель
ароматизатор

Свойства и способ применения
Принцип действия «ПолирПаст – Z+W» основан на специфических свойствах мелкодисперсного абразива и отбеливающих свойствах перекиси карбамида. Комбинация аминофлюорида с нитратом калия способствует насыщению эмали ионами фтора и снятию чувствительности эмали.
Благодаря этим свойствам «ПолирПаст - Z+W» снимает мягкий зубной налет, не повреждая эмали, и производит отбеливание, что очень важно для достижения максимального эстетического эффекта.
Перед началом процедур следует подсушить обрабатываемую поверхность. Нанести на полировальную головку необходимое количество «ПолирПаст – Z+W». Обработку вести на средней скорости и небольшом давлении на обрабатываемую поверхность. Полировку поверхности производить до желаемого блеска. После окончания процедур смыть остатки пасты водой. 
Упаковка и хранение
Материал «ПолирПаст – Z+W» расфасован в пластиковую банку по 40 г. 
Хранить при температуре от +4°C до +24°С. 
Срок годности – 3 года.

 

 

“СКАЛИНГ”
гель для удаления зубных камней

 Показания
- Удаление зубного камня при пародонтозе.
- Растворение «зеленого» зубного налёта у детей. 
 Состав:
соляная кислота
иодид калия
многоатомные спирты
загуститель
вода дистиллированная
аэросил

 Свойства и способ применения
 Удаление зубного камня с зубов, пораженных пародонтозом, всегда представляет собой непростую задачу. Осуществить обработку подвижных зубов не всегда удается традиционными методами с применением абразивной пасты с чисто физическим действием. В подобных случаях манипуляции проводят с применением специальных средств в виде гелей и паст для снятия зубных камней. Принцип действия подобных вспомогательных средств построен на их способности размягчать известковый камень, растворяя его.
В состав геля входят красящие компоненты, которые способствуют дифференциальной диагностике, окрашивают как живую, так и некротизированную ткань, выявляя трещины, которые трудно обнаружить другим способом.

 После обнаружения некротизированной ткани и определения трещин лечащему врачу легче контролировать процесс удаления камней.

 В процессе применения избегать попадания препарата на десну. (Следует позаботиться о защите десны).

 После окончания подготовительных процедур по защите десны вскрыть препарат, отделив защитный колпачок от шприца. Надеть на шприц канюлю и нанести гель на обрабатываемый участок зуба. Оставить препарат в контакте с обрабатываемым местом на 30-40 секунд. Затем удалить препарат с обрабатываемого места и промыть водой. 
В особо сложных случаях всю процедуру следует проводить в 2-3 этапа, не забывая о защите десны.
После окончания манипуляций, отделить канюлю от шприца и закрыть его, надев защитный колпачок.

 Противопоказания 
 Аллергия на иодиды.

 Упаковка и хранение
Материал расфасован в 2 пластиковых шприца по 2,5 мл каждый. В комплектацию входит 20 сменных металлических канюль - аппликаторов. Хранить в сухом и темном месте. Срок годности - 3 года.

 

 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
 

«ТРИФТОРИД»
Материал для глубокого фторирования эмали и дентина

     Показания к применению: 
профилактика и лечение всех видов кариеса зубов, лечение начального кариеса, когда повреждается только эмаль и механическая обработка зуба не показана, гиперестезия эмали, профилактика кариеса при использовании ортодонтических конструкций, лечение некариозных поражений эмали (эрозии, клиновидные дефекты), обработка чувствительных мест после отбеливания зубов, герметизация фиссур (без препарирования эмали), лечение пародонтитов, гиперчувствительность в пришеечной области, герметизация эмали после удаления зубного камня и профессиональной чистки зубов.
Свойства и состав:
Жидкость – фтористый   силикатно-магниевый и фтористый медно-магниевый комплексы (MgSiF6 и CuSiF6) 
Суспензия – метилцеллюлоза, гидроокись кальция.
     При глубоком фторировании «Трифторидом» в поверхностных порах зуба при реакции жидкости с суспензией гидроокиси кальция происходит распад комплексных солей с образованием кристаллов фтористого кальция (CaF2), фторида магния (MgF2), гидроксифтористой меди (Cu(OH)F), заключённые в гель кремневой кислоты, защищающей от вымывания. Присутствие ионов фтора в эмали повышает концентрацию фторапатита и гидроксифторапатита, которые увеличивают устойчивость поверхности зуба к воздействию кислот, таким образом, подавляется процесс деминерализации. Кроме этого наблюдается снижение уровня  рН в биологической пленке: ионы фтора реагируют с ионами Н+ с образованием HF, 
которая подавляет метаболизм бактерий. HF легко проникает сквозь клеточные мембраны в клетки бактерий и снова разлагается на ионы F- и Н+, ионы F-  подавляют ферменты бактерий в биологической пленке, что приводит к снижению скорости ее разрастания. Медь оказывает бактерицидный эффект, подавляя образование микробной биопленки на поверхности эмали, а образующиеся кристаллы фторидов магния и кальция, имеющие размер порядка 50 Ангстрем, закупоривают пространства (100 Ангстрем) между кристаллами гидроксиапатита в эмалевых призмах, что препятствует возникновению кариеса.
«Трифторид», в отличие от простых фторидов, не оказывает токсического действия.
     Способ применения: 
Удалить камни, очистить обрабатываемую поверхность традиционным способом с использованием подручных средств, промыть водой, просушить струёй воздуха, обильно смочить ватным тампоном, пропитанным  жидкостью «Трифторид». Через 1-2 мин удалить избыток жидкости сухим тампоном и,  не производя полоскания, обработать суспензией (флакон предварительно встряхнуть), через одну минуту промыть водой. 
Процедуру желательно повторить через 1-2 недели для закрепления результата. После двукратного повторения процедуру в последующем проводят 1-2 раза в год.
     Упаковка и хранение:
Материал расфасован по 10 мл жидкости и 10 мл суспензии. Хранить материал следует при температуре от +5°С до +25°С. Срок годности - 3 года.
 

 

“ФТОРЛАК” (прозрачный)
противокариесное профилактическое средство

 Показания
- После снятия зубных отложений при профессиональной гигиенической чистке зубов.
- На терапевтическом приеме: при кариесе в стадии пятна, кариесе корня, клиновидных дефектах, при лечении гиперстезии, после полировки эмали.
- На ортопедическом приеме: для защиты живой культи отпрепарированного зуба, при обработке контактных поверхностей соседних зубов, при фиксации кламерных конструкций.
- На пародонтологическом приеме: после кюретажа пародонтальных карманов для защиты шеек зуба, прицервикальной гиперстезии.
- Лечение и профилактика кариеса у детей: сохранение молочных зубов, при пигментированных глубоких фиссурах постоянных зубов, в стадии созревания фиссур, при незрелых фиссурах.
 Состав и свойства:
 “Фторлак” (прозрачный) представляет собой бесцветную суспензию. В качестве активного компонента содержит аминофлюорид, процентное соотношение которого сбалансировано для достижения максимального противокариесного эффекта. Аминофлюорид (соединение фтора нового поколения) обладает повышенной активностью и большей безопасностью. 
 Способ применения
Зубы предварительно изолировать от слюны, используя ватные валики. Высушить изолированные зубы сжатым воздухом. На высушенную поверхность зубов нанести тонким слоем “Фторлак” с помощью обычных аппликаторов типа “микробраш”. Через 10-15 сек “Фторлак” высохнет самостоятельно. При необходимости его можно подсушить сжатым воздухом. Можно нанести второй слой лака и подсушить воздухом для скорейшего высыхания. Пациента следует предупредить о том, что не следует принимать твердую пищу в течение 2-х часов и не проводить чистку зубов в течение 12 ч после проведения процедуры. Для поддержания противокариозного эффекта повторное покрытие необходимо проводить через 3-6 месяцев. В процессе применения следует плотно укупоривать флакон, чтобы избежать испарения растворителя и последующего подсыхания и загустения лака. 
Возможно выпадение осадка,не влияющего на физико-химические свойства материала. Перед употреблением взболтать!
 Упаковка и хранение
”Фторлак” расфасован во флакон ёмкостью 13 мл. Хранить следует плотно укупоренным в сухом и темном месте при температуре от +4°C до +24°С . 
Срок годности – 3 года.

 

 

“СЕНСИСТАБ”
средство для снижения чувствительности дентина

 Показания
Повышенная чувствительность дентина в пришеечной области, перед постановкой временных коронок, после профилактической чистки зубов, в процессе и после отбеливания зубов, пародонтальная хирургия.
 Свойства и способ применения:
- ”Сенсистаб” нетоксичен, не обесцвечивает зубы, легко наносится и биологически совместим с мягкими тканями.
- Химический состав препарата позволяет удалить смазанный слой, загерметизировать дентинные канальцы и снять дентинную чувствительность за один приём. Ни очистки поверхности зуба, ни промывания не требуется.
- ”Сенсистаб” вступает в реакцию с гидроксиапатитом зуба, образуя маленькие гранулы кальция, которые осаждаются в течение нескольких секунд внутри дентинных канальцев и на поверхности живого дентина.
Осаждённые кислотоустойчивые кристаллы образуют биологический и химический комплекс с основой живого дентина. 
 Способ применения
Нанести 1-2 капли ”Сенсистаба” из флакона - капельницы на прилагаемый блокнот. Используя микрокисточки или хлопковые шарики перенести ”Сенсистаб” на обрабатываемый участок зуба. Жидкость можно наносить как на сухую, так и на влажную поверхность. После нанесения не споласкивать полость рта. Выдержать 10-15 секунд, а затем мягко и легко испарить ”Сенсистаб” воздухом с обработанной поверхности. После высушивания может наблюдаться бело-матовая поверхность, насыщенная кристаллами кальция. После этого приступить к дальнейшим манипуляциям.
 Упаковка и хранение
”Сенсистаб” расфасован по 8 мл раствора во флакон - капельницу. Хранить при температуре от +10°C до +30°С 
Во время транспортировки и хранении при низкой температуре возможно выпадение кристаллического осадка. Для его растворения следует поместить препарат в теплое место с температурой более +20°С. Для лучшего растворения осадка следует взболтать флакон. 
Срок годности – 3 года.

 

"СЕНСИСТАБ" (гелевая форма) 
средство для снижения чувствительности дентина

 Показания:
Повышенная чувствительность дентина в пришеечной области.
Перед постановкой временных коронок. 
После профилактической чистки зубов. 
В процессе и после отбеливания зубов. 
Пародонтальная хирургия.
 Свойства и способ применения:
- ”Сенсистаб - гель” нетоксичен, не обесцвечивает зубы, легко наносится и биологически совместим с мягкими тканями.
- Химический состав препарата позволяет удалить смазанный слой, загерметизировать дентинные канальцы и снять дентинную чувствительность за один приём. Ни очистки поверхности зуба, ни промывания не требуется.
- ”Сенсистаб- гель” вступает в реакцию с гидроксиапатитом зуба, образуя маленькие гранулы кальция, которые осаждаются в течение нескольких секунд внутри дентинных канальцев и на поверхности живого дентина. 
Осаждённые кислотоустойчивые кристаллы образуют биологический и химический комплекс с основой живого дентина. 
 Способ применения:
После окончания подготовительных процедур вскрыть препарат, отделив защитный колпачок от шприца. Надеть на шприц канюлю и нанести ”Сенсистаб - гель” на обрабатываемый участок зуба. Гель можно наносить как на сухую, так и на влажную поверхность. После нанесения не споласкивать полость рта. Выдержать 30-40 секунд, а затем удалить ”Сенсистаб-гель” с обработанной поверхности. После обработки может наблюдаться бело-матовая поверхность, насыщенная кристаллами кальция.
После этого приступить к дальнейшим манипуляциям.
”Сенсистаб - гель” расфасован в 2 шприца по 2,5 мл + 20 канюль. Хранить при температуре от +4°C до + 24°С – 3 года.
 

“КАРИЕС ИНДИКАТОР”
средство для обнаружения пораженного кариесом дентина

 Показания
“Кариес индикатор” позволяет легко различить пораженный кариесом и деминерализованный слой дентина путем окрашивания в ярко - красный цвет наружных слоев кариозного дентина.
“Кариес индикатор” не окрашивает нормальный дентин и здоровую эмаль.
Состав и свойства:
Пропандиол, вода дистиллированная, натрий ДДЦ, эозин-Б.

 ”Кариес индикатор” соединяется с денатурированным коллагеном, содержащимся в кариозном дентине, и окрашивает его за 10 секунд, что позволяет удалить только наружную окрашенную часть дентина, не затрагивая неинфицированные области.

 Способ применения
Вскрыть пораженную кариесом область соответствующим бором. Очистить и тщательно промыть водой обрабатываемый участок.
Осушить обрабатываемый участок потоком воздуха. Избыточная влага будет препятствовать эффективному процессу окрашивания. Нанести каплю ”Кариес индикатора” из флакона-капельницы на прилагаемый блокнот. Используя микрокисточки или хлопковые шарики внести ”Кариес индикатор” в кариозную полость на 10 секунд. Промыть обрабатываемую полость водой, одновременно применяя отсос, а затем просушить потоком воздуха. Удалить окрашенный в красный цвет дентин соответствующим бором или стоматологическим экскаватором.
Когда весь окрашенный материал будет удален, повторить процедуру со свежей каплей красителя. После окончания манипуляций тщательно промыть и осушить полость. После этого приступить к дальнейшим процедурам. 
Упаковка и хранение
”Кариес индикатор” расфасован по 8 г раствора во флакон - капельницу. Хранить при температуре от +40C до +240С. Срок годности – 3 года.
 Защищать от попадания прямых солнечных лучей.
 

 

“КАРИЕС ИНДИКАТОР” (гелевая форма)
средство для обнаружения пораженного кариесом дентина

 Показания
“Кариес индикатор” позволяет легко различить пораженный кариесом и деминерализованный слой дентина путем окрашивания в ярко - красный цвет наружных слоев кариозного дентина.
“Кариес индикатор” не окрашивает нормальный дентин и здоровую эмаль.

 Состав и свойства:
 пропандиол, натрий ДДЦ, Эозин-Б, краситель, гелеобразователь, вода дистиллированная.
”Кариес индикатор” соединяется с денатурированным коллагеном, содержащимся в кариозном дентине и окрашивает его за 10 секунд, что позволяет удалить только наружную окрашенную часть дентина, не затрагивая неинфицированный склерозированный дентин.

 Способ применения
Раскрыть пораженную кариесом полость соответствующим бором. Очистить и тщательно промыть водой обрабатываемый участок. Осушить обрабатываемый участок потоком воздуха, так как избыточная влага будет препятствовать эффективному процессу окрашивания. После окончания подготовительных процедур вскрыть препарат, отделив защитный колпачок от шприца. Надеть на шприц канюлю и нанести гель ”Кариес индикатор” на зону возможного поражения кариесом не более чем на 10-12 секунд. Промыть обрабатываемую полость водой, одновременно проводя удаление жидкости, а затем просушить потоком воздуха. Удалить окрашенный в красный цвет дентин соответствующим бором или стоматологическим экскаватором. Когда весь окрашенный дентин будет удален, можно повторить процедуру со свежей порцией геля. После окончания манипуляций тщательно промыть и осушить полость. Отделить канюлю от шприца и закрыть его, надев защитный колпачок. После этого приступить к дальнейшим процедурам.
”Кариес индикатор” расфасован в 2 пластиковых шприца по 2,5 мл каждый. В комплектацию входит 20 сменных металлических канюль-аппликаторов. Хранить при температуре от +4°C до +24°С

 Срок годности - 3 года.

 

“ТРАВЕКС - 37”
гель для протравления эмали и дентина

“ТРАВЕКС - 37” — это гель с оптимальным содержанием фосфорной кислоты высшей квалификации — 37%. Специально подобранная вязкость геля обеспечивает максимальную рабочую характеристику. После нанесения на обрабатываемую поверхность не стекает, не подсыхает и плотно фиксируется на месте аппликации.
Способ применения
Снять защитный колпачок со шприца и насадить на его место канюлю для аппликации. Нанести путем выдавливания гель на обрабатываемый участок эмали и оставить на 20 - 25 секунд. Удалить гель с обрабатываемого участка обильным орошением водой. Обработанная поверхность готова для дальнейших манипуляций.
Поскольку гель содержит фосфорную кислоту, избегать попадания на слизистую оболочку и в глаза. В случае попадания на слизистую обильно промыть водой.
Упаковка и хранение
Материал расфасован в 3 шприца по 2,5 мл. В комплектацию входит 20 сменных канюль для аппликации.
Хранить в сухом прохладном месте.
Рекомендуемая t° хранения от +4 до +24С°.
Срок годности — 3 года.

ОТБЕЛИВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Система профессионального осветления (отбеливания) эмали зубов
в условиях клинического приема 35% перекиси карбамида

    Преимущества
    К преимуществам отбеливания в условиях клинического приема относится то, что процедура занимает меньше времени, чем полное время домашнего отбеливания, а результат практически немедленный. Многие пациенты могут предпочесть клиническое отбеливание домашнему, так как они не имеют достаточно свободного времени для этой процедуры в домашних условиях, или их раздражает ношение капы, повышенный рвотный рефлекс, или они не достаточно умелые, чтобы использовать капы и т.д.
    Показания
    Удаление пятен и дисколораций коронок зубов, вызванных естественными, врожденными или фармакологическими причинами. Обработка тетрациклиновых пятен при гипоплазии зубов. Отбеливание утративших белый цвет зубов до постановки композитов, виниров и коронок. Отбеливание депульпированных зубов.

    Свойства и состав:
    Гель содержит 35% перекиси карбамида, являющейся основным действующим веществом. Механизм действия заключается в том, что, находясь на поверхности зубной эмали, перекись карбамида активизируется, высвобождая атомарный кислород, который легко проникает через эмаль и дентин и окисляет пигментные пятна. Гель содержит нитрат калия и фторид натрия для снижения чувствительности. Гель обладает высокой вязкостью и может быть использован на определенных участках зубов, требующих более длительного времени отбеливания. Подобная контролируемая аппликация отбеливания сводит к минимуму возможность ожогов мягких тканей. Гель легко растворяется в воде, поэтому легко смывается с поверхности зубов или кап.
    Подготовительные процедуры и способ применения
Перед началом процедуры отбеливания производится осмотр всех зубов  и мягких тканей. Следует оценить толщину эмали, присутствующую степень рецессии десны, имеющуюся до отбеливания гиперстезию, степень прозрачности зубов. Зубы пациента не должны быть повреждены кариесом. Для успешного проведения процедуры отбеливания  предварительно проводится оценка цвета эмали зуба, типа и природы окрашивания зубов.
После окончания подготовительных процедур провести  чистку зубов. После этого дать пациенту прополоскать рот. Затем провести защиту мягких тканей, прилегающих к зоне отбеливания, светоотверждаемым защитным материалом - «жидким коффердамом», входящим в комплект. Подсушить десну в том месте, куда планируется нанесение «жидкого коффердама». Вскрыть черный шприц с «жидким коффердамом» и надеть на него канюлю. Десна защищается на 3-4 мм сплошным слоем «жидкого коффердама». Нанести материал таким образом, чтобы он покрыл слоем 0,5 мм максимум 1 мм зуба. 
Внести материал в межзубное пространство. Затем провести полимеризацию материала полимеризующей  УФ лампой в течение 30-40 сек. После того, как проведена защита мягких тканей, можно приступить к самой процедуре отбеливания.
Нанести гель для отбеливания ровным слоем на всю поверхность подготовленных к отбеливанию зубов. Эта аппликация формируется сплошным слоем толщиной 1-2 мм. Время экспозиции отбеливающего геля может составлять от 7 до 15 минут. Возможно ускорение процесса отбеливания освещением специальной лампой для отбеливания любого типа. Свет  полимеризующей УФ лампы также ускоряет процесс отбеливания, поэтому следует проводить освещение  в пределах 1 мин на каждом зубе поочерёдно. После этого снять гель шпателем. Осмотреть обработанную поверхность и определить, достаточна ли степень отбеливания. При необходимости повторить процедуру. Можно повторять наложение отбеливающего геля до 6 раз за сеанс, в зависимости от тяжести и типа окрашивания, если пациент не испытывает повышение чувствительности. В конце сеанса, прежде чем снять защиту десны, отбеливающий гель удаляется механически, а затем смывается с зубов водой. Затем следует нанести мусс для снятия чувствительности, входящий в комплект, который ослабляет возможную чувствительность зубов после процедуры отбеливания. Мусс наносится на 5-10 минут, затем смывается водой. Пациенту рекомендуется тщательно прополоскать рот. После этого инструктируют избегать любых действий, способствующих окраске зубов в течение первых 24 часов после отбеливания.
При отбеливании депульпированных зубов корневой канал должен быть запломбирован как минимум на ?. Если канал запломбирован эвгенолсодержащей пастой, то его следует покрыть цементом на 1-2 мм. Затем оставшуюся часть канала и полость зуба заполнить отбеливающим гелем. В зависимости от  пигментации и состояния зуба определить длительность процедуры отбеливания. Если пигментация незначительная, достаточно выдержать 10-15 мин. При значительной пигментации герметично закрыть полость зуба искусственным дентином на 24 часа. Через 24 часа снять повязку и промыть полость водой. Если степень отбеливания удовлетворительная, то приступить к дальнейшим процедурам.

     Комплектация, упаковка и хранение
     Отбеливающий гель расфасован в 2 шприца х 3 мл каждый. В комплектацию входит «жидкий коффердам» 1 шприц х 1,5 мл, мусс для снятия чувствительности 1 шприц х 3 мл, 10 сменных    канюль - аппликаторов.  Хранить в сухом и темном  месте при температуре +4 С° 
Срок годности -12 месяцев.

 

 

